「공공조달 최소녹색기준제품」 구매 가이드라인

2012. 12. 1.

목   차

1. 컴 퓨 터	1

2. 노트북 컴퓨터	4

3. 모 니 터	7

4. 프 린 터	10

5. 복 사 기	14

6. 팩시밀리	17

7. 텔레비전	20

8. 비디오 재생기록기	22

9. 세 탁 기	24

10. 전기냉장고	28

11. 전기냉방기(에어컨)	32

12. 공기청정기	36

13. 전기냉난방기	39

14. 식기세척기	42

15. 인쇄용지	45

16. 두루마리 화장지	47

17. 봉  투	48

18. 태양열집열기	49

19. LED램프	51

20. LED등기구	52

21. LED보안등기구	53

22. 자동차	54

23. 비 데	56

24. 스캐너	58

25. 비디오 프로젝터	59

26. 산업․건물용 가스보일러	60

27. 재생 아스팔트콘크리트	62

28. 재활용 콘크리트블록	63

29. 재활용 전자복사용지	64

30. 고무바닥재	65

31. 합성목재	67

32. 진공청소기	69

33. 전기냉온수기	70

34. 선풍기	71

35. 식기건조기	72

36. 전기냉동고	73

37. 무정전전원장치	74

38. 태양광가로등	75

39. 메탈할라이드램프	76

40. 열회수환기장치	77

41. 흡수식냉온수유니트	78

42. 시멘트	79

43. 플로어링보드	80

44. 재활용고무수목보호판	81

45. 학생용책상 및 의자	82

46. 학생용사물함	83

47. 청소도구함	84

48. 신발장	85

49. 컴퓨터책상	86

50. 실험대	87

51. 멀티전기히트펌프시스템	88

52. 복합기	90

53. 자동절전제어장치	92

54. 셋톱박스	94

55. 전자레인지	97

56. 유무선전화기	98

57. 서버	100

58. 인조잔디	102

59. 탄성포장재	106

60. 제설제	109

61. 창호	111

62. 수도계량기	113

63. 수도계량기보호통	117

64. 수도용 폴리에틸렌(PE)관	121

65. 수처리제	124

66. 승용차타이어, 소형트럭용타이어	130

67. 김치냉장고	133

68. 제습기	136

69. 변압기	139

70. 온풍난방기	146

71. 전기스토브	148

72. 방열기	150

73. 형광램프안정기	152

74. OA칸막이	154

75. 재활용점토벽돌	156

※ <붙임> 품명별 적용 일정표	158

<유 의 사 항>

구매담당자는 이 가이드라인을 적용함에 있어 다음 사항에 유의하여야 한다.

1. 이 가이드라인에 기술된 제품을 구매함에 있어 다른 법령에서 의무구매를 규정한 제품은 이 가이드라인과 규격․성능 등이 상이하더라도 구매과정에서 이를 배제하여서는 아니 된다.

2. 다수공급자계약을 비롯한 단가계약을 체결함에 있어 이 가이드라인이 정하는 바에 따라 구매(입찰) 공고시 “최소녹색기준”이 구매규격에서 누락되지 않도록 하여야 한다.

3. 구매담당자는 수요기관과 협의하여 “권장녹색기준”이 구매규격에 반영되도록 할 수 있다.

4. 구매담당자는 ‘최소녹색기준’을 적용함에 있어 해당 제품별 적용일정에 유의하여야 한다.

1		컴 퓨 터

1. 적용 범위

파워서플라이 정격소비전력이 500W 이하인 컴퓨터.  주로 상업용 또는 가정용으로 판매되는 개인용 컴퓨터를 대상으로 하며 데스크탑  컴퓨터, 모니터 일체형 컴퓨터를 포함한다. 단, 서버 전용 컴퓨터, 워크스테이션, 듀얼 컴퓨터, 슬레이트 컴퓨터, 스마트폰은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

구  분

데스크탑 컴퓨터 및 모니터 일체형 컴퓨터

TEC 기준

- 유형 A : ≤148.0kWh

- 유형 B : ≤175.0kWh

- 유형 C : ≤209.0kWh

- 유형 D : ≤234.0kWh

슬립모드 소비전력

≤5.0W

슬립모드 이행시간

≤30분

오프모드 소비전력

≤2.0W

추가장치

기본구성 외 추가장치마다 허용되는 TEC 기준

데스크탑 컴퓨터 및 모니터 일체형 컴퓨터

메모리

기본메모리 용량을 초과하는 GB당 1kWh

(기본메모리 용량)

- 유형 A, B, C : 2GB

- 유형 D : 4GB

독립형 그래픽스

TEC 유형	독립형 그래픽스 장치 구분에 따른 허용치(kWh)
	1군	2군	3군	4군	5군	6군	7군
유형 A	46	70	95	118	140	225	394
유형 B	46	70	95	118	140	225	394
유형 C	46	70	95	118	140	225	394
유형 D	46	70	95	118	140	225	394
추가장치	46	70	95	118	140	225	394

추가적인 내부저장장치

(스토리지)

25kWh

독립형 TV 튜너

14kWh

독립형 오디오 카드

14kWh

(1) 컴퓨터는 초기 출하 상태에서 ①TEC 기준, ②슬립모드 소비전력, ③슬립모드 이행시간, ④오프모드 소비전력 기준을 모두 만족해야 대기전력저감기준을   만족한 것으로 본다.

(2) 위 표 중 슬립모드 소비전력 또는 오프모드 소비전력 기준 적용시에는, 컴퓨터가 WOL(Wake on Lan) 기능을 활성화하여 출하한 경우에는 슬립모드 및 오프모드에서 +0.7W의 추가 허용치를 둔다. 단, TEC 기준은 WOL 기능을 활성화하여   출하하더라도 추가 허용치를 두지 않는다.

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 사용 단계 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	최소 소음 조건	통상 소음 조건
음향파워레벨 [dB(A)]	40 이하	45 이하

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50 % 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품에 사용된 전지의 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 이들 화합물의 함유량은 EU지침 2006/66/EC에 적합하여야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 65무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

2		노트북 컴퓨터

1. 적용 범위

주로 휴대용으로서 랩탑(laptop)컴퓨터를 포함하여 자동차, 항공기 등 장소를 이동하면서 업무를 수행할 수 있도록 설계 제작된, 파워서플라이 정격소비전력이 500W 이하인 노트북컴퓨터를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

구  분

노트북 컴퓨터

TEC 기준

- 유형 A : ≤40.0kWh

- 유형 B : ≤53.0kWh

- 유형 C : ≤88.5kWh

슬립모드 소비전력

≤3.0W

슬립모드 이행시간

≤30분

오프모드 소비전력

≤1.0W

추가장치

기본구성 외 추가장치마다 허용되는 TEC 기준

노트북 컴퓨터

메모리

4GB 초과 시 GB당 0.4kWh

독립형

그래픽스

TEC 유형	독립형 그래픽스 장치 구분에 따른 허용치(kWh)
	1군	2군	3군	4군	5군	6군	7군
유형 A	-	-	-	-	-	-	-
유형 B	4	12	24	30	36	66	146
유형 C	-	-	37	43	49	79	159
추가장치	17	25	37	43	49	79	159

추가적인 내부저장장치

(스토리지)

3kWh

독립형 TV 튜너

2.1kWh

독립형 오디오 카드

-

(1) 컴퓨터는 초기 출하 상태에서 ①TEC 기준, ②슬립모드 소비전력, ③슬립          모드 이행시간, ④오프모드 소비전력 기준을 모두 만족해야 대기전력저감          기준을 만족한 것으로 본다.

(2) 위 표 중 슬립모드 소비전력 또는 오프모드 소비전력 기준 적용시에는, 컴퓨터가 WOL(Wake on Lan) 기능을 활성화하여 출하한 경우에는 슬립모드 및 오프모드에서 +0.7W의 추가 허용치를 둔다. 단, TEC 기준은 WOL 기능을 활성화하여 출하하더라도 추가 허용치를 두지 않는다.

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 사용 단계 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	최소 소음 조건	통상 소음 조건
음향파워레벨 [dB(A)]	40 이하	45 이하

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품에 사용된 전지의 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 이들 화합물의 함유량은 EU지침 2006/66/EC에 적합하여야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 65무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

3		모 니 터

1. 적용 범위

VGA, DVI 단자 등 하나 또는 그 이상의 입력단자를 통해 컴퓨터로부터 출력정보를 표현할 수 있는 디스플레이 스크린(CRT, LCD, LED, PDP등)과 관련 전자기기로 구성된 대각선 화면크기 153cm 이하의 전기제품.  모니터와 텔레비전 양쪽 기능을 가지고 있으면서 모니터로 판매되는 제품을 포함한다. 단, 컴퓨터 일체형 모니터, 네트워크 모니터, VoIP 등 특수기능을 내장한 모니터, 방송전용 모니터, 의료전용 모니터는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 절전성능은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	제품 종류	온모드 소비전력	슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
자동밝기 조절기가 없는 경우	대각선 화면크기 <76cm 화면 해상도≤1.1MP	Po=6×(MP)+0.00775×(A)+3	≤2.0W	≤0.5W
	대각선 화면크기 <76cm 화면 해상도>1.1MP	Po=9×(MP)+0.00775×(A)+3
	대각선 화면크기 76∼153 cm 모든 화면 해상도	Po=0.04185×(A)+8
자동밝기 조절기가 있는 경우	각 화면 크기 및 화면 해상도	Po1=(0.8×Ph)+(0.2×Pl)

(주) Po = 온모드 소비전력

MP = 화면 해상도(megapixels)

A = 가시화면 면적(cm²)

Po1 = 온모드 소비전력 평균 값

Ph = 높은 주변 조명 조건의 온모드 소비전력

Pl = 낮은 주변 조명 조건의 온모드 소비전력

(1) 모니터는 온모드 소비전력의 계산된 기준치를 초과해서는 안 된다.

(2) 모니터는 일정시간 조작이 일어나지 않은 후 자동적으로 슬립모드로 들어가야 한다. 또 사용자에 대한 불편을 방지하기 위해 조작 후에 자동적으로 이전  작동상태로 되돌아가야 한다.

(3) 모니터를 슬립모드로 동작시키기 위해 특별한 소프트웨어가 필요한 경우 모니터와 함께 출하해야 한다.

(4) 모니터가 USB 허브/포트를 갖고 있는 경우에는 그 허브/포트에 아무 것도 접속하지 않은 상태에서 측정하고, 스피커를 갖고 있는 경우에는 스피커의 전원을 끄고 측정한다.

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50 % 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 65무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

4		프 린 터

1. 적용 범위

주로 사무실이나 가정에서 컴퓨터에 연결하여 사용되는 프린터 가운데 정격소비전력 3,000W 이하의 레이저, 잉크젯 방식의 프린터를 대상으로 한다. 또한 프린터 기능을 표준으로 지니며 복사 기능, 스캐너 기능, 팩시밀리 기능이 하나 이상 복합된 복합 기능 제품(multi-functional printers)을 포함한다. 다만, 연속용지를 사용하는 제품으로서 인쇄 속도 70 IPM(images per minute)을 초과하는 제품 및 2,000매 이상의 급지용지를 동시에 장착할 수 있는 대형 제품은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
표준 형식	감열(흑백) 염료승화(흑백) 전자사진(흑백) 열전사(흑백)	ipm ≤ 12	≤1.5	묻지않음	≤0.5W
		12 < ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm - 1	묻지않음	≤0.5W
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 31	묻지않음	≤0.5W
	염료승화(칼라) 전자사진(칼라) 열전사(칼라) 고체잉크(칼라)	ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm + 2	묻지않음	≤0.5W
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 28	묻지않음	≤0.5W
	잉크젯(흑백, 칼라)	ipm ≤ 10	묻지않음	≤5W	≤0.5W
		10 < ipm	묻지않음	≤10W	≤0.5W
제품속도(ipm)			슬립모드 이행시간
0 ≤ ipm ≤ 10			≤ 5분
11 ≤ ipm ≤ 20			≤ 15분
21 ≤ ipm ≤ 30			≤ 30분
31 ≤ ipm ≤ 50			≤ 60분
51 ≤ ipm			≤ 60분

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 동작 중 외부로 방출되는 먼지, 오존, 휘발성 유기화합물(VOCs), 벤젠(benzene) 및 스티렌(styrene) 방출량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목			방출량(㎎/h)주1),주2)
			흑백모드	컬러모드
먼지주3)			4.0 이하	4.0 이하
오존주3)			1.5 이하	3.0 이하
휘발성 유기화합물	인쇄 상태		10.0 이하	18.0 이하
	대기 상태	바닥 설치용	2.0 이하	-
		탁상 설치용	1.0 이하	-
벤젠(benzene)주3)			0.05 미만	0.05 미만
스티렌(styrene)주3)			1.0 이하	1.80 이하
주1) 동일 제품으로 인쇄 속도가 다른 경우 또는 인쇄 속도를 자동 또는 수동으로 변경 가능한 제품의 경우 가장 높은 인쇄 속도에서 해당 항목의 기준에 만족할 경우 그 이하 인쇄 속도에서는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다. 주2) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 다만, 컬러모드 시험에서의 측정값이 흑백모드의 기준 값 이하일 경우 흑백모드는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다. 주3) 본 항목은 레이저 제품에만 적용한다.

○ 사용 단계의 제품의 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분		흑백모드	칼라모드
음압 레벨 [dB(A)]	대기상태	40 이하	40 이하
	인쇄상태	0.35×인쇄속도[PPM]+51 이하 및 67 이하	0.3×인쇄 속도[PPM]+53 이하 및 67 이하
음향 파워 레벨 [dB(A)]	대기상태	48 이하	48 이하
	인쇄상태	0.35×인쇄속도[PPM]+59 이하 및 75 이하	0.3×인쇄 속도[PPM]+61 이하 및 75 이하
주1) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 주2) 음압레벨과 음향파워레벨의 측정 결과가 모두 존재하는 경우에는 음향파워레벨 측정 결과를 우선 적용한다.

○ 양면인쇄(또는 복사)기능을 갖추거나 소비자가 이 기능을 선택할 수 있도록 하여야 한다.

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 레이저프린터의 감광체에는 납, 카드뮴, 수은, 셀레늄 및 이들의 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 75무게% 이상이어야 한다.

○ 제품에 제공되는 카트리지는 재보충 또는 재제조 등의 가공 후 재사용이 가능한 구조이어야 한다.

○ 폐기되는 제품의 수거 체계와 폐 카트리지를 회수․선별한 후 재활용할 수 있는 체계를 구축하고 이를 시행․운영하여야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 0.5W, ’11년부터 0.1W 이하 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용	’11. 1. 1부터 오프모드 0.1W 이하 적용
중소기업

5		복 사 기

1. 적용 범위

이 기준은 정전 방식의 정격소비전력 5,000W 이하인 복사기를 대상으로 한다. 또한 복사기 기능을 표준으로 지니며 프린터 기능, 스캐너 기능, 팩시밀리 기능이 하나 이상 복합된 복합 기능 제품(multi-functional copiers)을 포함한다. 다만, 복사속도 70 IPM(images per minute)을 초과하는 제품 및 대형 제품(출력향상을 위한 전문 Rip 또는 출력 Device 별도 정착)은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	오프모드 소비전력
표준 형식	감열(흑백) 염료승화(흑백) 전자사진(흑백) 열전사(흑백)	ipm ≤ 12	≤1.5	≤0.5W (팩시밀리 기능 없을 경우) ≤1W (팩시밀리 기능 있을 경우)
		12 < ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm - 1
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 31
	염료승화(칼라) 전자사진(칼라) 열전사(칼라) 고체잉크(칼라)	ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm + 2
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 28

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 동작 중 외부로 방출되는 먼지, 오존, 휘발성 유기화합물(VOCs), 벤젠(benzene) 및 스티렌(styrene) 방출량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목			방출량(㎎/h)주1),주2)
			흑백모드	컬러모드
먼지			4.0 이하	4.0 이하
오존			1.5 이하	3.0 이하
휘발성 유기화합물	복사 상태		10.0 이하	18.0 이하
	대기 상태	바닥 설치용	2.0 이하	-
		탁상 설치용	1.0 이하	-
벤젠(benzene)			0.05 미만	0.05 미만
스티렌(styrene)			1.0 이하	1.80 이하
주1) 동일 제품으로 인쇄 속도가 다른 경우 또는 인쇄 속도를 자동 또는 수동으로 변경 가능한 제품의 경우 가장 높은 인쇄 속도에서 해당 항목의 기준에 만족할 경우 그 이하 인쇄 속도에서는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다. 주2) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 다만, 컬러모드 시험에서의 측정값이 흑백모드의 기준 값 이하일 경우 흑백모드는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다.

○ 사용 단계의 제품의 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분		흑백모드	칼라모드
음압 레벨 [dB(A)]	대기상태	40 이하	40 이하
	복사상태	0.35×복사속도[CPM]+51 이하 및 67 이하	0.3×복사속도[CPM]+53 이하 및 67 이하
음향 파워 레벨 [dB(A)]	대기상태	48 이하	48 이하
	복사상태	0.35×복사속도[CPM]+59 이하 및 75 이하	0.3×복사속도[CPM]+61 이하 및 75 이하
주1) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 주2) 음압레벨과 음향파워레벨의 측정 결과가 모두 존재하는 경우에는 음향파워레벨 측정 결과를 우선 적용한다. * CPM : copies per minute

○ 양면복사(또는 인쇄)기능을 갖추거나 소비자가 이 기능을 선택할 수 있도록 하여야 한다.

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50 % 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 드럼의 감광체에는 납, 카드뮴, 수은, 셀레늄 및 이들의 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 75무게% 이상이어야 한다.

○ 제품에 제공되는 카트리지는 재보충 또는 재제조 등의 가공 후 재사용이 가능한 구조이어야 한다.

○ 폐기되는 제품의 수거 체계와 폐 카트리지를 회수․선별한 후 재활용할 수 있는 체계를 구축하고 이를 시행․운영하여야 한다.

3. 적용 일정

○ ’10년부터 각각 0.5W와 1W 이하, ’11년부터 대․중소기업을 불문하고 각각 0.1W, 0.5W 이하 적용

구 분	2010년	2011년 ~
팩스기능 없는 경우	’10. 2. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용	’11. 1. 1부터 오프모드 0.1W 이하 적용
팩스기능 있는 경우	’10. 2. 1부터 오프모드 1W 이하 적용	’11. 1. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용

6		팩 시 밀 리

1. 적용 범위

팩시밀리 중 보통용지를 사용하는 레이저(LED 포함), 열전사 및 잉크젯 방식의 정격소비전력 3,000W 이하인 팩시밀리를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
표준 형식	감열(흑백) 염료승화(흑백) 전자사진(흑백) 열전사(흑백)	ipm ≤ 12	≤1.5	-	≤0.5W
		12 < ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm - 1	-	≤0.5W
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 31	-	≤0.5W
	전자사진(칼라) 열전사(칼라) 고체잉크(칼라)	ipm ≤ 50	≤ 0.20 × ipm + 2	-	≤0.5W
		50 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 28	-	≤0.5W
	잉크젯 (흑백, 칼라)	ipm ≤ 10	묻지않음	≤5W	≤0.5W
		10 < ipm	묻지않음	≤10W	≤0.5W
제품속도(ipm)			슬립모드 이행시간
모든 제품			≤ 5분

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 동작 중 외부로 방출되는 먼지, 오존, 휘발성 유기화합물(VOCs), 벤젠(benzene) 및 스티렌(styrene) 방출량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

항 목			방출량(㎎/h)주1),주2)
			흑백모드	컬러모드
먼지주3)			4.0 이하	4.0 이하
오존주3)			1.5 이하	3.0 이하
휘발성 유기화합물	인쇄 상태		10.0 이하	18.0 이하
	대기 상태	바닥 설치용	2.0 이하	-
		탁상 설치용	1.0 이하	-
벤젠(benzene)주3)			0.05 미만	0.05 미만
스티렌(styrene)주3)			1.0 이하	1.80 이하
주1) 동일 제품으로 인쇄 속도가 다른 경우 또는 인쇄 속도를 자동 또는 수동으로 변경 가능한 제품의 경우 가장 높은 인쇄 속도에서 해당 항목의 기준에 만족할 경우 그 이하 인쇄 속도에서는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다. 주2) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 다만, 컬러모드 시험에서의 측정값이 흑백모드의 기준 값 이하일 경우 흑백모드는 해당 기준을 만족한 것으로 간주한다. 주3) 본 항목은 레이저 제품에만 적용한다.

○ 사용 단계의 제품의 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분		흑백모드	컬러모드
음압 레벨 [dB(A)]	대기상태	40 이하	40 이하
	인쇄상태	0.35×인쇄속도[PPM]+51 이하 및 67 이하	0.3×인쇄 속도[PPM]+53 이하 및 67 이하
음향 파워 레벨 [dB(A)]	대기상태	48 이하	48 이하
	인쇄상태	0.35×인쇄속도[PPM]+59 이하 및 75 이하	0.3×인쇄 속도[PPM]+61 이하 및 75 이하
주1) 컬러모드와 흑백모드를 모두 가진 제품의 경우 컬러모드와 흑백모드로 시험한 값이 모두 해당 기준을 만족하여야 한다. 주2) 음압레벨과 음향파워레벨의 측정 결과가 모두 존재하는 경우에는 음향파워레벨 측정 결과를 우선 적용한다.

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50 % 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 레이저 팩시밀리의 감광체의 감광체에는 납, 카드뮴, 수은, 셀레늄 및 이들의 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 75무게% 이상이어야 한다.

○ 제품에 제공되는 카트리지는 재보충 또는 재제조 등의 가공 후 재사용이 가능한 구조이어야 한다.

○ 폐기되는 제품의 수거 체계와 폐 카트리지를 회수․선별한 후 재활용할 수 있는 체계를 구축하고 이를 시행․운영하여야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 0.5W 이하 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용
중소기업

7		텔 레 비 전

1. 적용 범위

옥내용으로 사용되는 정격소비전력 1,000W 이하의 방송 수신용 텔레비전(이하 “TV”라 한다)을 대상으로 한다. 또한 TV 기능을 표준으로 지니며 비디오카세트테이프, DVD 등의 매체에 기록된 영상․음성신호의 재생 또는 재생․기록하는 기능이 하나 이상 복합된 제품을 포함한다. 디스플레이 방식으로는 CRT, LCD, PDP, OLED 및 프로젝션 방식을 포함한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	수동대기모드 소비전력
텔레비전수상기	≤0.5W
텔레비전모니터	≤0.5W
컴포넌트 텔레비전	≤0.5W
텔레비전 비디오 일체형	≤0.5W
텔레비전 DVD 일체형	≤0.5W
텔레비전 비디오 DVD 일체형	≤0.5W

○ 방송신호가 수신되지 않으면 20분 이내에 대기상태로 자동전환되어야 한다.

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 본체 전면에 전원을 완전히 차단할 수 있는 스위치를 부착하는 것을 원칙으로 한다[본체 전면 스위치를 작동하였을 때 소비전력이 0.5W 이하인 상태로 유지되거나 또는 대기 상태가 최소한 30분 이상 지속될 경우 자동으로 입력전원이 차단(또는 소비전력이 1W 이하인 상태로 이행)되는 구조 제외]

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품에 사용된 전지의 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 이들 화합물의 함유량은 EU지침 2006/66/EC에 적합하여야 한다.

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 65무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 0.5W 이하 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용
중소기업

8		비디오 재생기록기(DVD,VCR 등)

1. 적용 범위

비디오카세트테이프, DVD 등의 매체에 기록된 영상․음성신호의 재생 또는 재생․기록 장치로서 주로 가정에서 상용전원을 이용하는 정격소비전력 150W 이하의 제품을 대상으로 한다. 또한 오디오․DVD 일체형 제품, VCR․DVD 일체형 제품 등 하나 이상의 기능이 복합된 일체형 제품(이하 “일체형 제품”이라 한다)을 포함한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

구 분	대기모드 소비전력
비디오테이프레코더	≤1.0W
비디오 DVD 일체형	≤1.0W
DVD 플레이어	≤1.0W

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품에 사용된 전지의 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg) 및 이들 화합물의 함유량은 EU지침 2006/66/EC에 적합하여야 한다.

○ 오디오 기능이 있는 경우｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 70무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업은 ’10. 2. 1부터, 중소기업은 ’10. 8. 1부터 1W 이하를 적용하되, ’12년부터 모두 0.5W 이하 적용

구 분	2010년			2011년	2012년~
대 기 업		’10. 2. 1부터 오프모드 1W 이하 적용			’12. 1. 1부터 오프모드 0.5W 이하 적용
중소기업			’10. 8. 1부터 오프모드 1W 이하 적용

9		세 탁 기

1. 적용 범위

일반 세탁기 및 드럼식 세탁기를 대상으로 한다.(산업용 세탁기 제외)

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

(1) 일반세탁기

	R(소비효율등급부여지표) =	1회 세탁시 소비전력량[Wh]
		표준세탁용량[kg]

▶ 소비효율등급부여기준

1) 일반제품

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등 급
R ≤ 14.5	≤1.0W	1

2) 네트워크제품

R	대기전력	등 급
R ≤ 14.5	≤1.0W (오프모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

(2) 드럼세탁기

	R(소비효율등급부여지표) =	1회 세탁시 소비전력량[Wh]
		표준세탁용량[kg]

▶ 소비효율등급부여기준

1) 표준세탁용량 7kg 미만 일반제품

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등 급
R ≤ 60	≤1.0W	1

2) 표준세탁용량 7kg 미만 네트워크제품

R	대기전력	등 급
R ≤ 60	≤1.0W (오프모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

3) 표준세탁용량 7kg 이상부터 15kg까지 일반제품

R	대기전력	등 급
R ≤ 55	≤1.0W (오프모드)	1

4) 표준세탁용량 7kg 이상부터 15kg까지 네트워크제품

R	대기전력	등 급
R ≤ 55	≤1.0W (오프모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품의 물 소비량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

표준 세탁 용량 세탁 방식별 적용 시스템별주1)		물 소비량 기준 [L/kg세탁물]
		7.0 kg 미만	7.0~ 9.0 kg	9.0~ 11.0 kg	11.0 kg 이상
와류식, 교반식	세제 사용	28 이하	26 이하	24 이하	22 이하
	세제 비사용주2)	22 이하	20 이하	18 이하	16 이하
드럼식	세제 사용	11 이하	11 이하	11 이하	11 이하
	세제 비사용주2)	11 이하	11 이하	11 이하	11 이하
주1) 두 시스템을 모두 적용한 제품은 각각의 적용 시스템별 기준을 모두 만족하여야 한다. 주2) ‘세탁조제 사용 시스템’을 포함한다.

○ 물 소비량에 따른 절수 등급의 표시는 다음 기준에 적합하여야 한다.

절수 등급	1등급
물 소비량 [L/kg세탁물]	11 이하

○ 드럼식은 냉수세탁 기능을 갖추고 있어야 한다.

○ 제품의 동작 중 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	세탁시	탈수시
소음 [dB(A)]	50 이하	55 이하

○ 제품에는 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화합물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 에너지소비효율 1등급 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용
중소기업

10		전기냉장고 <변경>

1. 적용 범위

정격소비전력이 500W 이하인 냉각장치를 갖는 전기냉장고 및 전기냉동냉장고로서 유효내용적이 1000L 이하인 제품을 대상으로 한다. 단, 가정용 냉장고로서 유효내용적이 100L 초과 600L 미만인 제품은 제외한다.

< 2013. 7. 1부터 전기냉장고 적용범위를 아래와 같이 변경합니다.>

정격소비전력이 500W 이하인 냉각장치를 갖는 것으로서 유효내용적이 1000L 이하인 냉장고 및 냉동냉장고를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 조달청 최소녹색기준 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급 부여지표(R)는 다음 표와 같다.

(단위 : kWh/월)

구 분	최대소비전력량 기준식
냉 장 고	P ≤ 0.037AV+16.75
보정유효내용적 500L 미만 냉동냉장고	P ≤ 0.025AV+29.45
보정유효내용적 500L 이상 1000L 미만 냉동냉장고로서 디스펜서 또는 홈바가 없는 경우	P ≤ 0.043AV+16.19
보정유효내용적 500L 이상 1000L 미만 냉동냉장고로서 디스펜서 또는 홈바가 있는 경우	P ≤ 0.043AV+16.19 +2.6(디스펜서 장착시) +0.022×냉장실홈바 가스켓길이(cm) +0.036×냉동실홈바 가스켓길이(cm)
보정유효내용적 1000L 이상 냉동냉장고로서 디스펜서 또는 홈바가 없는 경우	P ≤ 0.021AV+33.25
보정유효내용적 1000L 이상 냉동냉장고로서 디스펜서 또는 홈바가 있는 경우	P ≤ 0.021AV+33.25 +2.6(디스펜서 장착시) +0.022×냉장실홈바 가스켓길이(cm) +0.036×냉동실홈바 가스켓길이(cm)

주)1. AV(보정유효내용적)=∑{(각 실의 유효내용적)×K(보정계수)×F(자동제상기능)}

1) 냉장고의 경우 K=1

2) 냉동냉장고의 경우

K(보정계수)	=		T1 - Tc
			T1 - T2

T1 : 시험시 주위온도(25℃),  Tc : 각 저장실의 기준온도

T2 : 냉장실 기준온도(5℃)

3) 자동제상기능이 있는 경우 F=1.2,  자동제상기능이 없는 경우 F=1.0

2. P = 최대소비전력량(㎾h/월) 기준

3. 110V/220V 겸용제품의 경우 220V를 기준으로 함

4. 보정유효내용적을 최대소비전력량 기준식에 대입한 후, KS Q 5002에 따라 소수점 둘째 자리를 끝맺음해서 최대소비전력량기준 달성여부를 판단

가. 소비효율등급부여지표

당해 모델의 최대소비전력량[kWh/월]과 당해 모델의 월소비전력량[kWh/월]의 비를 소비효율등급부여지표로 함.

	R(소비효율등급부여지표) =	당해 모델의 최대소비전력량[kWh/월]
		당해 모델의 월소비전력량[kWh/월]

나. 소비효율등급부여기준

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

1) 냉장고 및 보정유효내용적 500L 미만 냉동냉장고

R	등 급
1.60 ≤ R	1
1.45 ≤ R < 1.60	2
1.30 ≤ R < 1.45	3
1.15 ≤ R < 1.30	4
1.00 ≤ R < 1.15	5

2) 보정유효내용적 500L 이상 1000L 미만 냉동냉장고

R	등 급
1.90 ≤ R	1
1.75 ≤ R < 1.90	2
1.60 ≤ R < 1.75	3
1.45 ≤ R < 1.60	4
1.00 ≤ R < 1.45	5

3) 보정유효내용적 1000L 이상 냉동냉장고

R	등 급
2.20 ≤ R	1
1.95 ≤ R < 2.20	2
1.70 ≤ R < 1.95	3
1.45 ≤ R < 1.70	4
1.00 ≤ R < 1.45	5

▣ 권장 녹색기준

○ 제품에는 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화합물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 냉매와 발포제의 ODP는 0이어야 한다.

○ 제품의 소음[음압레벨(sound pressure level) 또는 음향파워레벨(sound power level)]은 다음 기준에 적합하여야 한다. 음압레벨과 음향파워레벨의 측정 결과가 모두 존재하는 경우에는 음향파워레벨 측정 결과를 우선 적용한다.

항 목	음압레벨 [dB(A)]	음향파워레벨 [dB(A)]
기 준	32 이하	42 이하

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 70무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’11년부터 에너지소비효율 1등급 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년 ~
대 기 업		’11. 1. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용
중소기업

11		전기냉방기(에어컨) <변경>

1. 적용 범위

실내의 냉방을 위하여 가정 및 사무실에서 주로 사용하는 일반 용도의 에어컨디셔너를 대상으로 하며 ‘일체형’과 ‘분리형’을 포함한다.(정속형 제외)

< 2013. 7. 1부터 전기냉방기 적용범위를 아래와 같이 변경합니다.>

이 기준은 KS C 9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW 이하인 에어컨디셔너로서 전격냉방능력 23kW 미만인 것에 한 한다. 다만, 수냉식, 이동식, 닥트접속식 및 분리형으로서 하나의 실외기에 둘 이상의  실내기를 접속해서 이용하고 있는 구조의 것, 전기냉난방기는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

구 분		소비효율기준
일 체 형		3.94W/W
분리형	정격냉방능력 4kW 미만	4.36W/W
	정격냉방능력 4kW 이상 10kW 미만	4.40W/W
	정격냉방능력 10kW 이상 17.5kW 미만	4.62W/W
	정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW 미만	4.11W/W

	R(소비효율등급부여지표) =	당해 모델의 냉방능력[W]
		당해 모델의 냉방소비전력[W]

1) 일체형인 것으로 일반제품

R	대기전력 (수동대기모드 소비전력)	등 급
3.94 ≤ R	≤1.0W	1

2) 일체형인 것으로 네트워크제품

R	대기전력	등 급
3.94 ≤ R	≤1.0W (수동대기모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

3) 정격냉방능력 4kW 미만으로서 분리형인 일반제품

R	대기전력 (수동대기모드 소비전력)	등 급
4.36 ≤ R	≤1.0W	1

4) 정격냉방능력 4kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품

R	대기전력	등 급
4.36 ≤ R	≤1.0W (수동대기모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

5) 정격냉방능력 4kW 이상 10kW 미만으로서 분리형인 일반제품

R	대기전력 (수동대기모드 소비전력)	등 급
4.40 ≤ R	≤1.0W	1

6) 정격냉방능력 4kW 이상 10kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품

R	대기전력	등 급
4.40 ≤ R	≤1.0W (수동대기모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

7) 정격냉방능력 10kW 이상 17.5kW 미만으로서 분리형인 일반제품

R	대기전력 (수동대기모드 소비전력)	등 급
4.62 ≤ R	≤1.0W	1

8) 정격냉방능력 10kW 이상 17.5kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품

R	대기전력	등 급
4.62 ≤ R	≤1.0W (수동대기모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

9) 정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW 미만으로서 분리형인 일반제품

R	대기전력 (수동대기모드 소비전력)	등 급
4.11 ≤ R	≤1.0W	1

10) 정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품

R	대기전력	등 급
4.11 ≤ R	≤1.0W (수동대기모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품에는 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화합물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 냉매는 ODP가 0.055 이하이며 GWP가 3000 이하인 것을 사용하여야 한다.

○ 냉방 운전 시 소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구분		소음 기준 [dB(A)]
		실내 쪽	실외 쪽
일체형		55 이하	60 이하
분리형	정격 냉방 능력 4 kW 미만	45 이하	55 이하
	정격 냉방 능력 4~10 kW	50 이하	60 이하
	정격 냉방 능력 10~35 kW	55 이하	65 이하
	정격 냉방 능력 35 kW 이상	55 이하	70 이하

○ ｢전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률｣에 따른 본 대상 제품군의 재활용률은 80무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업은 ’11. 1. 1부터, 중소기업은 ’11. 7. 1부터 에너지소비효율

1등급 적용

구 분	2010년	2011년		2012년	2013년 ~
대 기 업		’11. 1. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용
중소기업			’11. 7. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용

12		공기청정기

1. 적용 범위

이 기준은 주로 가정이나 사무실 내에 설치하여 집진 및 탈취 기능 또는 집진 기능을 하는 기계식과 복합식 공기청정기로서 정격소비전력이 200W 이하인 제품에 한한다. 단, 여과재를 사용하지 않고 물 분무 등을 이용하여 집진, 탈취 및 가스제거를 하는 것은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 적용일정별 등급에 해당하는 공기청정기 소비효율은 다음표와 같다.

R	대기전력 (대기모드 소비전력)	등 급
R ≤ 0.5	≤1.0W	1
0.5 < R ≤ 1.0	-	2
1.0 < R ≤ 1.5	-	3

	R(소비효율등급부여지표) =	측정소비전력[W]
		표준사용면적[㎡]

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「효율관리기자재 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 제품에는 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화합물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품의 하우징을 구성하는 25 g 이상의 합성수지 부품은 염화비닐수지(PVC) 등 할로겐계 합성수지를 사용하지 않아야 하며, 합성수지 내에 할로겐 화합물이 함유되지 않아야 한다. 다만, 0.5무게% 이하의 유기불소 첨가제(예 : anti-dripping agent)는 허용한다.

○ 제품의 동작중에 외부로 방출되는 오존 방출량은 0.5㎎/h 이하이어야 한다.

○ 제품의 소음[음압레벨(sound pressure level)]은 정격 풍량별로 다음 기준에 적합하여야 한다.

정격 풍량 [㎥/min]	5 미만	5~10	10~20	20 이상
음압레벨 기준 [dB(A)]	45 이하	50 이하	55 이하	60 이하

3. 적용 일정

○ 2011. 12. .부터 최소녹색기준을 적용하되 아래와 같이 상향 적용

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년
적 용	3등급	2등급	1등급

13		전기냉난방기 <변경>

1. 적용 범위

이 기준은 KS C 9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW 이하이고, 정격냉방능력 23kW 미만인 전기냉난방기(전기열 펌프)를 대상으로 한다. 다만, 전열장치를 갖는 것에 있어서는 그 전열장치의 정격소비전력이 30kW 이하인 것에 한하며, 수냉식․이동식․닥트접속식 및 분리형으로서 하나의 실외기에 둘 이상의 실내기를 접속해서 이용하고 있는 구조의 것은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

▶ 소비효율등급부여지표

당해 모델의 냉방기간 총 냉방량과 그 때의 냉방기간 총 소비전력량의 비인 냉방기간 에너지소비효율(CSPF : Cooling Seasonal Performance Factor)과 난방기간 총 난방량과 그 때의 난방기간 총 소비전력량의 비인 난방기간 에너지소비효율(HSPF : Heating Seasonal Performance Factor)의 산술평균인 냉난방효율(EERa)을 소비효율등급부여지표로 함.

	R(소비효율등급부여지표) =	냉방기간에너지소비효율 + 난방기간에너지소비효율
		2

여기서 냉방효율 측정방법은 고정용량형, 2단 가변형 및 가변용량형 에어컨의 경우 KS C 9306의 규정에 의하여 측정한 냉방기간 에너지소비효율(CSPF : Cooling Seasonal Performance Factor)을 말하며, 난방효율 측정방법 또한 고정용량형, 2단 가변형 및 가변용량형 에어컨의 경우 KS C 9306의 규정에 의하여 측정한 난방기간 에너지소비효율(HSPF : Heating Seasonal Performance Factor)을 말한다.  특히, 보조 히터가 내장되어 저온 운전시 작동하는 제품은 저온 운전 시험시 보조히터를 가동하여 시험한다.

▶ 소비효율등급부여기준

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

1) 무덕트 및 덕트 일체형인 것

R	등 급
3.50 ≤ R	1
3.20 ≤ R < 3.50	2
2.90 ≤ R < 3.20	3
2.50 ≤ R < 2.90	4
2.00 ≤ R < 2.50	5

2) 정격냉방능력 4kW 미만으로서 분리형인 것

R	등 급
4.60 ≤ R	1
4.00 ≤ R < 4.60	2
3.50 ≤ R < 4.00	3
3.00 ≤ R < 3.50	4
2.40 ≤ R < 3.00	5

3) 정격냉방능력 4kW 이상 10kW 미만으로서 분리형인 것

R	등 급
4.20 ≤ R	1
3.70 ≤ R < 4.20	2
3.20 ≤ R < 3.70	3
2.70 ≤ R < 3.20	4
2.20 ≤ R < 2.70	5

4) 정격냉방능력 10kW 이상 23kW 미만으로서 분리형인 것

R	등 급
3.80 ≤ R	1
3.35 ≤ R < 3.80	2
2.90 ≤ R < 3.35	3
2.45 ≤ R < 2.90	4
2.00 ≤ R < 2.45	5

▣ 권장 녹색기준

○ 제조 과정에서 화학물질 사용과 관련하여 열매체는 ODP가 0.055 이하인 것을 사용하여야 한다.

○ 사용 단계에서 소음 발생과 관련하여 다음 기준에 적합하여야 한다.

- 제품의 실내 소음은 다음에 적합하여야 한다.

용량 구분	20 kW 미만	20~40 kW	40 kW 이상
소음 [dB(A)]	70 이하	78 이하	86 이하

○ 해당 제품을 사용하는 분야에서 인정할만한 성능이나 품질수준을 지녀야 한다.

○ 제품의 고장 수리나 점검에 지장을 주지 않도록 부품의 공급 및 애프터서비스 체계를 구축하고 있어야 한다.

○ 해당 제품의 한국산업규격이 있을 경우 해당 규격의 품질 기준에 적합하여야 한다.

○ 해당 제품의 한국산업규격이 없을 경우 기능상 동일한 제품 및 유사제품에 대한 한국산업규격 또는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따라 우선 구매 대상이 되는 단체 규격 및 인증 규격의 해당 품질 기준에 적합하여야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업은 ’11. 1. 1부터, 중소기업은 ’11. 7. 1부터 에너지소비효율

1등급 적용

구 분	2010년	2011년		2012년	2013년 ~
대 기 업		’11. 1. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용
중소기업			’11. 7. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용

14		식기세척기

1. 적용 범위

사용한 식기나 기구를 세척하는 전기식기세척기(이하 “세척기”라 한다)로서 세척 용량 20인용 이하인 회분식 세척기와 세척 용량 2000 tray/h 이하인 연속식 세척기를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

구 분	소비효율
식기부하 6인용 이하	50.00
식기부하 6인용 초과	70.00

	R(소비효율등급부여지표) =	전기소비효율(EERe)×물소비효율(EERw)

* 표준코스에 소비되는 전기소비효율(EERe)과 물소비효율(EERw)을 곱한 세척효율을 소비효율등급부여지표로 함

▶ 소비효율등급부여기준

1) 식기부하 6인용 이하 일반제품

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등 급
50.00 < R	≤1.0W	1

2) 식기부하 6인용 이하 네트워크제품

R	대기전력	등 급
50.00 < R	≤1.0W (오프모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

3) 식기부하 6인용 초과 일반제품

R	대기전력 (오프모드 소비전력)	등 급
70.00 < R	≤1.0W	1

4) 식기부하 6인용 초과 네트워크제품

R	대기전력	등 급
70.00 < R	≤1.0W (오프모드) ≤3.0W (능동대기모드)	1

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 회분식 일반형 세척기

- 물 소비량에 따른 절수 등급 표시는 다음 기준에 적합하여야 한다.

절수등급	1등급
기능단위당 물 소비량 [L/인용]	1.5 이하

○ 회분식 초음파 세척기

- 세척 단계의 물 소비량은 30 L 이하이어야 하며, 식기를 세척하는 수조에는 세척 용량에 따른 적정 수량의 계량표시를 하여야 한다.

- 물 소비량에 따른 절수 등급 표시는 다음 기준에 적합하여야 한다.

절수등급	1등급
세척 단계의 물 소비량 [L]	15 이하

○ 연속식 세척기

- 물 소비량에 따른 절수 등급의 표시는 다음 기준에 적합하여야 한다.

절수등급	1등급
기능단위당 물 소비량 [L/tray]	1.0 이하

○ 세척중 세척기 동작이 안정화되었을 때 세척기의 소음[음압레벨(sound pressure level)]은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	회분식 일반형 세척기	회분식 초음파 세척기
음압레벨 기준 [dB(A)]	50 이하	70 이하

○ 제품에는 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화합물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

○ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

○ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs: polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 에너지소비효율 1등급 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 에너지소비효율 1등급 적용
중소기업

15		인 쇄 용 지

1. 적용 범위

이 기준은 신문용지류, 백상지․중질지 등 비도공지, 아트지류의 원지 또는 재단지를 대상으로 한다. 다만, 별도의 인증 기준이 규정되어 있는 제품, 래미네이트지 등 고지로서 회수․재활용이 어려운 인쇄용지와 봉투․명함지․포장지 등과 같이 인쇄용지를 1차 가공한 제품은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

최소 녹색규격은 다음 기준 중 어느 하나를 만족하여야 한다.

○ 교과서등 제조과정에서 자원소비와 관련하여 폐지를 중량기준으로 원료의 50% 이상 사용하여야 한다.

○ 폐지 사용률은 용지의 종류별, 평량 범위별로 다음 기준에 적합하여야 한다.

(1) 신문용지류

평량 범위 [g/㎡]	50 이하	50 초과
폐지 사용률 기준 [무게%]	50 이상	60 이상

(2) 비도공지(중질지)

평량 범위 [g/㎡]	70 이하	70~120	120 초과
폐지 사용률 기준 [무게%]	10 이상	30 이상	50 이상

(3) 비도공지(백상지)

평량 범위 [g/㎡]	70 이하	70~90	90초과
폐지 사용률 기준 [무게%]	10 이상	20 이상	30 이상

(4) 아트지류

평량 범위 [g/㎡]	80 이하	80~120	120 초과
폐지 사용률 기준 [무게%]	10 이상	20 이상	30 이상

▣ 권장 녹색기준

○ 제조 과정에서 형광증백제를 과다하게 사용하지 않아야 한다.

○ 제조 과정에서 해리나 표백을 목적으로 염소계 표백제(차아염소산염, 이산화염소 등)를 사용하지 않아야 한다.

○ 아트지류의 안료 코팅량은 양면 코팅시 30g/㎡ 이하, 편면 코팅시 15g/㎡ 이하이어야 한다.

○ 인쇄용지는『우수재활용제조제품(GR) 인증규격』GR M 7002(인쇄용지)에 따른 다음 기준에 적합하여야 한다.

1) 용지의 제조과정에서 화학물질을 사용하는 경우 사용한 유해한 물질을 첨가하지 않아야 하며, 첨가된 원료의 품질관리 내역을 기록하여 관리 하여야 한다.

2) 용지를 희게 할 목적으로 인체에 유해한 형광증백제를 과다하게 사용하지 않아야 한다.

3) 용지의 칼라보정을 위하여 염료를 사용할 경우는 인체에 무해하고 사용상 불편이 없는 수용성 염료를 사용하여야 한다.

4) 폐지를 펄퍼(Pulper)로 해리시 필름류 및 염료․도공재료 등의 혼입이물을 제거하여야 하고 공정상 이물질이 혼합되지 않아야 한다.

5) 용지 펄프 디잉크(Deink) 작업시 사용상 해로운 유화제를 첨가하지 않아야 하며, 모든 공정은 수질오염․악취․유해물의 배출 등에 대하여 충분히 고려하여 설계되어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 적용
중소기업

16		두루마리 화장지

1. 적용 범위

이 기준은 두루마리 화장지(toilet papers)를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 제조과정에서 자원소비와 관련하여 폐지를 중량기준으로 원료의 100%를 사용하여야 한다.

▣ 권장 녹색기준

○ 제조과정에서 화학물질을 사용하는 경우 사용한 유해한 물질을 첨가하지 않아야 하며, 첨가된 원료의 품질관리 내역을 기록하여 관리하여야 한다.

○ 제조과정상 용지를 희게 할 목적으로 인체에 유해한 형광증백제를 사용하지 않아야 하며, 칼라보정을 위하여 염료를 사용할 경우는 인체에 무해하고 사용상 불편이 없는 수용성 염료를 사용하여야 한다.

○ 폐지를 펄퍼(Pulper)로 해리시 필름류 및 염료․도공재료 등의 혼입이물을 제거하여야 하고 공정상 이물질이 혼합되지 않아야 한다.

○ 용지 펄프 디잉크(Deink) 작업시 사용상 해로운 유화제를 첨가하지 않아야 하며, 모든 공정은 수질오탁․악취․유해물의 배출 등에 대하여 충분히  고려하여 설계되어야 한다.

○ 화장지는 위생적이며 유연성이 있고 물에 잘 풀리며, 원료의 뭉침, 찢어짐, 구멍 등 사용상 결점이 없어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 적용
중소기업

17		봉 투

1. 적용 범위

이 기준은 최소 녹색규격에 적합한 원지로 만든 홑겹 및 겹봉투(이하 봉투라한다)를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 제조과정에서 자원소비와 관련하여 폐지를 중량기준으로 행정봉투는 원료의 70%, 우편봉투는 20%이상 사용하여야 한다.

▣ 권장 녹색기준

○ 봉투의 원지는 사용상 해로운 찢어짐, 구멍, 오염 등이 없어야 한다.

○ 봉투의 표면에는 글을 쓸 때 잉크가 번지지 않아야 하며, 또한 필기 시 거침없이 써져야 한다.

○ 풀칠하는 부분의 접착 강도는 시험하였을 때 접착이 충분해야 한다.

○ 플랩과 몸체의 겹침 부분에 풀이 붙은 것은 사용상 지장이 없을 정도로 접착 되어 있어야 한다.

○ 봉투에 사용하는 접착제는 견고하게 접착되는 것으로 위생상 안전한 것을 사용하여야 한다.

○ 봉투의 종류에 따른 원지의 평량은『우수재활용제조제품(GR) 인증규격』GR M 7025(재활용 봉투)의 최신본을 적용한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’10년부터 적용

구 분	2010년	2011년 ~
대 기 업	’10. 2. 1부터 적용
중소기업

18		태양열 집열기

1. 적용 범위

태양에너지를 열에너지로 변환해서 이용할 수 있도록 제작된 액체식(상변환식 포함) 태양열집열기(이하 “집열기”라 한다) 중 평판형1), 진공관형2) 및 고정집광형3) 집열기를 대상으로 한다.

1) 평판형 집열기 : 집열면이 평면형상이고 태양에너지 흡수면적이 태양에너지의 입사면적과 동일한 집열기

2) 진공관형 집열기 : 흡수판으로부터 열손실을 줄일 목적으로 투과체 내부가 진공으로 된 집열기, 주로 진공관을 투과체로 사용하고 그 내부에 흡수판이 있다.

3) 고정집광형 집열기 : 태양을 추적하지 않고 고정 설치되며 태양에너지 흡수면적이 태양에너지의 입사면적보다 적은 집열기

2. 녹색구매기준

▣ 최소녹색기준

○ 집열기의 집열성능은 아래 (1)과 (2)를 동시 만족하거나 (3)을 만족하여야 한다.

구 분	기 준	비 고
(1) 투과흡수율[[eqn: F_R`( tau alpha `)_e.n]]	0.7 이상	평판형은 전면적 기준 진공관․고정집광형은 투과면적(aperture area) 기준
(2) 열손실율[[eqn: F_R`U_L]]	6.0 이하 (진공관, 고정집광형은 3.0 이하)
(3) 집 열 량	2,200kcal/㎡․day 이상	투과면적 기준

* 시험 방법 : ‘신․재생에너지 설비심사세부기준’에 따름

※ 단, 평판형 집열기의 집열성능의 검사는 다음 공용규격에 한해서 이루어진다.

<평판형 집열기의 외관 및 연결관 공용규격(단위 : mm)>

호칭	가로	세로	연결관 중심선간 거리	연결관 규격
공용1	1,000±10	2,000±10	1,855±0.5	PF1″-11산
공용2	1,000±10	2,000±10	1,920±0.5	PF1″-11산 PF3/4"-14산
공용3	1,180±10	2,400±10	2,320±0.5	PF1″-11산

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준을 적용, ’12. 1. 1부터 아래와 같이 상향 조정

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	ㅇ투과흡수율 0.7 이상 & 열손실율 6.0 이하 (진공관형, 고정집광형은 3.0 이하) ㅇ또는 집열량 2,200kcal/㎡․day 이상(투과면적 기준)	ㅇ투과흡수율 0.72 이상 & 열손실율 5.0 이하 (진공관형, 고정집광형은 2.5 이하) ㅇ또는 집열량 2,500kcal/㎡․day 이상(투과면적 기준)

19		LED 램프

1. 적용 범위

정격전압 AC/DC 50V 이하에서 사용하는 30W 이하의 일반 조명용 컨버터 외장형 LED 램프와 AC 220V, 60Hz에서 사용하는 60W 이하의 일반 조명용 컨버터 내장형 LED 램프(컨버터 일체형만 적용)를 대상으로 한다.

※ 제외 대상

- 부식성, 폭발성 등의 위험이 있는 특수환경에서 사용되는 제품

- 기타 일반조명용이 아닌 특수 용도에 사용되는 것

(표시용, LED유도등, 자동차용 등)

2. 녹색구매기준

▣ 최소녹색기준

○ LED램프는 다음 기준에 적합하여야 한다.

항 목	5W 이하	5W 초과 10W 이하	10W 초과 15W 이하	15W 초과
광 효 율	50 lm/W 이상	55 lm/W 이상	58 lm/W 이상	60 lm/W 이상
초 기 광 속	정격광속의 90%이상
광속유지율	초기광속 측정값의 90% 이상
연 색 성	70 이상

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정｣에 따름

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

20		LED 등기구(매입형 및 고정형)

1. 적용 범위

AC 220V, 60Hz에서 일체형 또는 내장형 LED 모듈 및 LED 소자를 광원으로 사용하는 일반 조명용 매입형 및 고정형 LED 등기구를 대상으로 한다.

* 일체형 다운라이트 포함

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ LED등기구는 다음 기준에 적합하여야 한다.

항 목	10W 이하	10W 초과 30W 이하	30W 초과 60W 이하	60W 초과 100W 이하	100W 초과
등기구 효율	55 lm/W 이상	60 lm/W 이상	65 lm/W 이상	70 lm/W 이상	75 lm/W 이상
초기광속	정격광속의 95%이상
광속 유지율	초기 광속 측정값의 90 % 이상
연색성	75 이상

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정｣에 따름

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

21		LED 보안등기구

1. 적용 범위

보행자의 안전을 목적으로 LED모듈 및 LED소자를 광원으로 사용하는 AC 220V, 60Hz의 LED 보안등기구를 대상으로 한다. 단, 파이프, 암 또는 기중(원주) 등은 제외하며 LED 등기구만 적용한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ LED보안등기구는 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	70W 이하	70W 초과 150W 이하	150W 초과
등기구효율	70 lm/W 이상
초광속	정격광속의 95%이상
연색성	70 이상
광속유지율	초기 광속 측정값의 90 % 이상

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정｣에 따름

3. 적용 일정

○ ’11년부터 최소녹색기준 적용, ’12년부터 등기구효율을 75lm/W로 강화

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준 (등기구효율 70 lm/W)	등기구효율 75 lm/W

22		자 동 차

1. 적용 범위

자동차 에너지소비효율 및 등급 표시대상 중 승용자동차와 15인승 이하 승합자동차를 대상으로 한다.

*  승용자동차는 일반형, 승용겸화물형, 다목적형, 기타형으로 구분된다.

**  승합자동차는 특수형을 제외하며, 밴형화물자동차를 포함한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 승용 및 승합자동차의 에너지소비효율 등급은 아래와 같아야 한다. 단, 승용 및 승합자동차 중 경형자동차, 하이브리드자동차, 전기자동차는 제외한다.

차 종	규 모*	배기량	등 급	비 고
승용차	소 형	1,000cc 이상 1,600cc 미만	1
	중 형	1,600cc 이상 2,000cc 미만	2
	대 형	2,000cc 이상	3
승합차	-	-	3

* 규모 :  ‘자동차관리법 시행규칙’의 [별표 1]의 구분에 의함

<연비등급체계>

등급	1	2	3	4	5
연비(km/ℓ)	15이상	14.9~12.8	12.7~10.6	10.5~8.4	8.3이하

주) 지경부 고시 「자동차 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정」에 의함

<자동차 효율 및 등급 표시>
승용 및 승합차	경형	하이브리드	화물

3. 적용 일정

○ ’11년부터 차종에 따라 단계적으로 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	승용 소형 (1등급)	승용 중형 (2등급)	승용 대형 및 승합 (3등급)

23		비 데

1. 적용 범위

위생기기의 일종으로 물을 따뜻하게 하여 용변후 사용자의 항문 또는 국부에 분사하여 세척함을 목적으로 사용되는 기구로서 정격소비전력 2,000W 이하의 전열변좌 및 온수세정비데 등 전기식 비데를 대상으로 하며 다른 급탕설비로부터 온수공급을 받는 것이나 온수세정장치 만의 것은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 에너지 소비전력 및 이행시간은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	전열대기모드 소비전력	오프모드 소비전력
자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 있는 비데	≤10.0W	≤2.0W
자동누전차단 기능이 있으면서 오프모드가 없는 비데	≤5.0W	묻지않음
자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 있는 비데	≤10.0W	≤1.0W
자동누전차단 기능이 없으면서 오프모드가 없는 비데	≤5.0W	묻지않음

(1) 전열대기모드 및 오프모드 소비전력 기준 모두를 만족해야 한다. 단, 전열변좌 기능이 없는 비데는 오프모드 기준만을 만족해야하고, 오프모드가 없는 비데는 전열대기모드에 만족하여야 한다.

(2) 자동누전차단 기능이 있는 비데는 자동누전차단 기능을 포함하여 오프모드 소비전력을 측정한다.

(3) 자동누전차단 기능이 있는 것은 제품이나 제품 사양서에 명기하여야 하며, 명기되어 있지 않으면 자동누전차단 기능이 없는 것으로 본다.

(4) 오프기능이 있는 비데는 제품에 “전원” 또는 “온/오프” 표시를 하여야 한다.

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢대기전력저감 프로그램 운용규정｣에 따름

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

24		스 캐 너

1. 적용 범위

칼라 또는 흑백의 정보를 주로 컴퓨터 환경에서 저장, 편집, 변환 및 전송이 가능한 전자 이미지로 변형시키기 위한 기능을 수행 하는 정격소비전력 1,000W 이하의 전자광학기기. 범용 데스크탑 스캐너(평판형 급지기 및 필름 스캐너) 및 고급 지향 오피스 문서관리용 스캐너를 포함한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 절전성능은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	슬립모드		오프모드 소비전력
	이행시간	슬립모드 소비전력
오프모드 있는 스캐너	≤15분	≤10.0W	≤0.5W
오프모드 없는 스캐너	≤15분	≤5.0W	묻지않음

(1) 스캐너는 슬립모드와 및 오프모드 기준 모두를 만족해야 한다.  단, 오프모드가 없는 스캐너는 슬립모드 기준만 만족해도 좋으나 슬립모드 소비전력은 5W   이하를 유지하여야 한다.

* 시험 방법 : 지식경제부 고시 ｢대기전력저감 프로그램 운용규정｣에 따름

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

25		비디오 프로젝터

1. 적용 범위

이 기준은 PC, VTR, DVD 플레이어 등의 디지털 화상 정보를 전송하는 기기와 연결하여 전송받은 화상을 확대하여 보여주는 액정 발광(LCD) 및 디지털 광 처리(DLP) 방식의 프로젝터를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 제품의 대기전력은 5W 이하이어야 한다.

* 시험 방법 : KS C IEC 62301(가정용 전기 기기의 대기전력 측정방법)

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

26		산업․건물용 가스보일러

1. 적용 범위

액화석유가스(LPG) 또는 액화천연가스(LNG)를 연료로 사용하는 산업용 또는 건물용 가스보일러로서 최고 사용압력이 0.98 MPa 이하이며 정격용량 20 t/h이하의 증기보일러를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 제품의 열효율은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분	열 효 율
폐열회수장치 미부착 또는 공기예열기부착	1 t/h 이하 84% 이상 10 t/h 이하 85% 이상 10 t/h 초과 86% 이상

* 시험 방법 : KS B 6205에 따른다

▣ 권장녹색기준

○ 제품에서 배출되는 질소산화물 및 일산화탄소 농도는 다음 기준에 적합하여야 한다.

NOx [ppm]	CO [ppm]	O2 환산 기준 [%]
40 이하	40 이하	4

○ 배기가스를 응축하는 구조의 제품은 응축수를 회수 및 중화하는 장치를 보유하여야 하며, 최종 배출구의 응축수는 pH 5.8 이상 8.6 이하이어야 한다.

○ 사용단계의 소음 저감과 관련하여 연속소음은 다음 기준에 적합하여야 한다.

구 분		소음[dB]
증기보일러	본 체	80 이하
	3 ton/h 이하 송풍기
	3 ton/h 초과 송풍기	90 이하
온수보일러	본 체	80 이하
	송풍기

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

27		재생 아스팔트콘크리트

1. 적용 범위

아스팔트 도로 포장의 유지보수나 굴착공사 시에 발생한 아스콘 발생재를 기계 또는 가열파쇄하여 아스팔트콘크리트용 순환골재를 생산한 후, 보충재(골재, 아스팔트 또는 재생첨가제)를 가하고 재활용설비를 이용하여 생산한 혼합물을 말한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 폐아스팔트콘크리트를 파쇄․분쇄하여 생산된 아스팔트콘크리트용 순환골재가 중량기준으로 사용골재 원료의 25% 이상 사용한 재생아스팔트콘크리트로서 다음 각 호의 하나에 해당하는 제품이어야 한다.

1. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조 및 「산업기술 혁신 촉진법」제15조에 따른 우수재활용제품(GR)으로 인증받은 제품

2. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제22조에 따른 환경표지인증을 받은 제품

3. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 성능인증을 받은 제품 중 제1호 또는 제2호의 인증기준을 충족하는 제품

* 관련 법률 :「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제3조의2 및 제17조

3. 적용 일정

○ ’10. 9. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년		2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

28		재활용 콘크리트블록

1. 적용 범위

무기성 건설폐기물, 폐유리, 폐도자기, 폐타일 등 폐요업 재료, 소각잔재물, 무기성 슬러지, 기타 제품의 제조 공정에서 발생하는 폐석회․폐석고․폐주물사․폐석분 등 무기성 폐재류를 이용하여 만든 블록*을 대상으로 한다.

* 블록류에는 속빈 콘크리트 블록, 콘크리트 경계블록, 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록, 콘크리트 호안블록 등이 포함된다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 건설폐재류를 파쇄․분쇄하여 생산된 순환골재가 중량기준으로 사용골재 원료의 50% 이상을 사용한 콘크리트 벽돌류, 콘크리트 블록류 등의 콘크리트 제품으로서 다음 각 호의 하나에 해당하는 제품이어야 한다.

1. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조 및 「산업기술 혁신 촉진법」제15조에 따른 우수재활용제품으로 인증(GR)받은 제품

2. 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」 제22조에 따른 환경표지인증을 받은 제품

3. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조제1항에 따른 성능인증을 받은 제품 중 제1호 또는 제2호의 인증기준을 충족하는 제품

* 관련 법률 :「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 시행령」 제3조의2 및 제17조

3. 적용 일정

○ ’10. 9. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년		2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

29		재활용 전자복사용지

1. 적용 범위

폐지를 재활용한 전자복사용지로서 프린트기, 복사기 등 사무용 전산장비에 사용되는 것을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 재활용 전자복사용지는 제조과정에서 폐지를 중량기준으로 원료의 40% 이상 사용하여야 하며 다음 기준에 적합하여야 한다.

품질 항목	품질 기준	시험방법
백 색 도(%)	75 이상	KS M 7026
회 분(%)	10 이하	KS M ISO 2144
이 물 질 (0.08 ㎟ 이상)	8개 이하/㎡	KS M ISO 5350-3

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

30		고무바닥재(고무매트, 고무블록)

1. 적용 범위

재활용고무를 사용하여 열 압축 성형한 고무매트 및 고무블록을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 제조과정에서 폐고무를 중량기준으로 50% 이상 사용하여야 하되 잡고무를 사용하여서는 안된다.

○ 제품의 유해원소는 다음 기준에 적합하여야 한다.

(단위 : mg/kg)

시험 항목 안전기준	중금속 기준				유해화학물질의 총량 기준
	Pb (납)	Cd (카드뮴)	Hg (수은)	Cr(Ⅵ) (6가크롬)	T-VOC (휘발성유기화합물)	PAHs (다핵방향족탄화수소)
허용 한도	90이하	50이하	25이하	25이하	50 이하	10 이하
시험 방법	KS M 6956(재활용 고무 분말의 유해물질 측정방법)

※ T-VOCs는 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 에틸벤젠(Ethylbenzene) 및 크실렌(Xylene) 물질임

- 벤젠(Benzene)의 함량은 1㎎/㎏ 이하이어야 함

※ PAHs는 아래 화합물 각각에 대한 함량의 합으로 한다.

- Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysen, Benzo(b)fluoranthene,

Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Dibenzo(a,h) anthracene

- 단, Benzo(a)pyrene은 1㎎/㎏ 이하이어야 함

▣ 권장 녹색기준

○ 폐고무를 소재로서 재활용하기 위한 공정은 먼저, 정확한 재질별 선별 분리가 이루어져야 하고 금속 및 기타 이물질 등을 제거하여야 한다.

○ 소재의 세척과정에서 사용되는 세척수의 배출과 관련하여 2차 환경오염을 유발하지 않아야 한다.

○ 소재의 용융공정상 발생하는 폐기가스(유해가스 및 분진 등)를 집진하는 설비를 갖추어 환경오염을 유발하지 않아야 한다.

○ 생산 공정 중에 발생하는 스크랩과 같은 재활용이 가능한 물질은 분쇄 처리하여 재사용 하여야 한다.

○ 제조과정상 사용되는 바인더 및 안료 등과 같은 화학물질은 인체에 무해하고 사용상 불편이 없어야 하며, 물질안전보건자료(MSDS) 및 품질관리 내역을 기록하여 지속적으로 관리하여야 한다.

○ 제조 공정은 대기오염․수질오염․소음․악취․유해물의 배출 등에 대하여 충분히 고려하여 설계 되어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’10. 9. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년		2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

31		합성목재

1. 적용 범위

주로 주택의 외부 조경용 데크 및 베란다, 발코니 등의 바닥을 구성하는 목적으로 열가소성수지에 목질섬유를 사용하여 만든 합성목재를 대상으로 한다. 다만, 실내용 제품 및 난간자재, 마감전용 자재는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 제조과정에서 목질섬유를 중량기준으로 50% 이상 사용하여야 한다.

○ 제품의 오염물질 배출과 관련하여 다음 기준에 적합하여야 한다.

품질 항목	품질 기준	시험방법
포름알데히드	0.5 mg/L 이하	KS M 1998-4
VOCs* 방출량(7일 후)	0.4 mg/㎡․h 이하	KS M ISO 16000-9

* 환경부 고시 『휘발성유기화합물지정 고시』에 따름

▣ 권장 녹색기준

○ 합성목재는 다음 기준에 적합하여야 한다.

- 합성목재의 제조에 사용되는 목분에는 각종 이물질 및 불순물이 없어야 하며, 배합 및 압출 등의 공정상 이물질이 섞이지 않아야 한다.

- 공정상 첨가제 등과 같은 화학물질을 사용하는 경우 인체에 무해하고 사용상 불편이 없어야 하며, 첨가된 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS) 및 물질관리 내역을 기록하여 지속적으로 관리하여야 한다.

- 접착제를 사용할 경우에는 인체에 무해하고 사용상 불편이 없는 수용성 접착제를 사용하여야 한다.

- 제조 및 가공공정에서 발생하는 폐재와 같은 재활용이 가능한   재료는 재사용 하여야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년
적용기준	-	최소녹색기준

32		전기 진공청소기

1. 적용 범위

정격소비전력 800W 이상 2500W 이하의 것으로 이동형(건식 전용)에 한한다.

2. 녹색구매기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	등급
1.00 ≤ R	1
0.87 ≤ R ＜ 10.0	2
0.74 ≤ R ＜ 0.87	3
0.61 ≤ R ＜ 0.74	4
0.48 ≤ R ＜ 0.61	5

※시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

○소비효율등급부여지표(R)	=	당해모델의 최고청소효율
		당해모델의 표준소비효율

▣ 권장 기준

□ 동작 상태에서의 소음은 65dB(A) 이하이어야 한다.

3. 적용 일정

○  ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용, ’12.1.1부터 아래와 같이 상향 조정

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 4등급 시행	3등급(대기업, 중소기업)	2등급 (대기업)	2등급 (중소기업)

33		전기냉온수기

1. 적용 범위

이 기준은 압축식냉동기와 냉수저장탱크를 일체로 구성한 전기냉수기 및 온수저장탱크를 일체로 구성한 전기온수기를  하나의 캐비닛에 내장시킨 저탕식 전기냉온수기로서 냉각소비전력 500W이하, 가열소비전력 1000W 이하인  것을 대상으로 한다.

2. 녹색구매기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	등급
R ≤ 1.0	1
1.0 ＜ R ≤ 1.3	2
1.3 ＜ R ≤ 1.6	3
1.6 ＜ R ≤ 2.0	4
2.0 ＜ R ≤ 2.5	5

※시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

○소비효율등급부여지표(R)	=	24시간 무출수 소비전력량(Kwh)
		기대되는 단열성능에 대한 소비전력량(Kwh)

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용, ’12.1.1부터 아래와 같이 상향 조정

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
적용	(9.1) 4등급시행	3등급	2등급	1등급

34		선풍기

1. 적용 범위

이 기준은 날개 지름이 20㎝ 이상 35㎝ 이하의 일반 가정 및 사무실 등 이와 유사한 목적에 사용되는 일반형 선풍기(탁상용, 좌석용, 스탠드용)로서 유도전동기에 의해 구동되는 축류형 단일 날개를 가진 것에 한한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	대기전력 (수동대기모드소비전력)	등급
R ≤ 1.00	≤ 1.0 W	1
R ≤ 1.00	묻지 않음	2
1.00 ＜ R ≤ 1.40	묻지 않음	3
1.40 ＜ R ≤ 1.80	묻지 않음	4
1.80 ＜ R ≤ 2.20	묻지 않음	5

※시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

○소비효율등급부여지표(R)	=	당해모델의 표준소비전력
		당해모델의 표준풍량

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 3등급시행

35		식기건조기

1. 적용 범위

이 규격은 식기(밥그릇, 국그릇, 접시, 수저 등 주방용 기구)를  세척하거나 헹군 후, 전기적 방법을 이용하여 건조시키는 정격 식기건조용량이 10인용 이하의 여닫이 도어형 및 슬라이드 도어형 가정용 식기건조기에 대하여 규정한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	대기전력 (오프모드 소비전력)	등급
R ≤ 0.50	≤ 1.0 W	1
R ≤ 1.15	묻지 않음	2
1.15 ＜ R ≤ 1.25	묻지 않음	3
1.25 ＜ R ≤ 1.35	묻지 않음	4
1.35 ＜ R ≤ 1.45	묻지 않음	5

※시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

○소비효율등급부여지표(R)	=	당해모델의 소비전력량(wh/20분)
		당해모델의 표준소비전력량(wh/20분)

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용, ’12. 1. 1부터 아래와 같이 상향 조정

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 3등급시행	2등급시행

36		전기냉동고

1. 적용 범위

이 기준은  정격소비전력이 500W 이하인 냉각장치를 갖는 것으로서 유효내용적 80L 이상 400L 이하의 전기냉동고를 대상으로 한다.

2. 녹색구매기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	등급
2.20 ≤ R	1
1.90 ≤ R ＜ 2.20	2
1.60 ≤ R ＜ 1.90	3
1.30 ≤ R ＜ 1.60	4
1.00 ≤ R ＜ 1.30	5

※시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

○소비효율등급부여지표(R)	=	당해모델의 최대소비전력량(Kwh/월)
		당해모델의 월소비전력량(Kwh/월)

▣ 권장녹색기준

□ 동작 상태에서의 소음은 45dB(A) 이하이어야 한다.

□ 제조 과정에서 사용하는 냉매의 ODP는 0이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용, ’12. 1. 1부터 아래와 같이 상향 조정

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년
적용	(9.1)3등급(대기업) 4등급(중소)	2등급(대기업) 3등급(중소기업)	1등급(대기업) 2등급 (중소기업)	1등급 시행

37		무정전 전원장치

1. 적용 범위

이 기준은 부하 전력의 안정적인 공급을 유지하기 위하여 사용하는 교류 무정전전원장치로서 정격용량 30㎸A이하의 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 각 부하율(100% 및 75% 부하)에 따른 효율은 다음 표와 같다

정격용량(㎸A)	1이하		1초과 5이하		5초과 20이하		20초과 30이하		등급
부하율 (%)	100	75	100	75	100	75	100	75
효 율 (% 이상)	72	70	84	83	86	85	88	86	A
	72	70	81	79	84	83	86	83	B
	72	70	78	74	82	80	84	80	C

※측정방법: 지식경제부고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정」에 따름

▣ 권장녹색기준

□ 무부하 손실 기준은 다음 기준에 이하이어야 한다.

정격용량 (㎸A)	1 이하	1초과 5이하	5초과 10이하	10초과 15이하	15초과 20이하	20초과 30이하
무부하손실 (W)	50	100	130	150	200	250

3. 적용 일정

○ ’12. 1. 1부터 최소녹색기준을 적용하되 아래와 같이 상향 조정

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	-	C등급 시행	B등급 시행

38		태양광 가로등

1. 적용 범위

이 기준은 결정질체 태양전지모듈을 사용하여 태양전지에서 발생된 전기 에너지를 직접 사용하거나 충전시켜 사용하는 태양광 가로등을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

□ 적용 일정별 등급에 해당하는 태양전지모듈 효율은 다음 표와 같다

항 목	다결정질	단결정질	등급
태양전지모듈효율(Meff)	15%이상	16%이상	A
	14%이상	15%이상	B
	13%이상	14%이상	C

□ LED 램프를 사용하는 제품은 「LED 등기구」의 최소녹색기준을 적용한다

▣ 권장 녹색기준

□ 2차 전지는 카드뮴, 수은이 사용되지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 2011. 12. 14.부터 최소녹색기준을 적용하되 아래와 같이 상향 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	다결정 13% 단결정 14%	다결정 14% 단결정 15%	다결정 15% 단결정 16%

39		메탈할라이드 램프

1. 적용 범위

이 기준은 메탈할라이드 램프로서 정격 램프 전력이 150W, 200W, 350W인 제품에 대하여 적용한다

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 규벽별 램프의 광효율은 다음 기준에 적합하여야 한다

항 목	150W	200W	350W
광효율[lm/W]	90 이상	95 이상	100 이상

※시험방법: 지식경제부고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정」에 따름

▣ 권장녹색기준

□ 램프의 성능은 다음 기준에 적합하여야 한다.

정격램프 전력[W]	정격입력 전압(V)	안정시간 [분]	재시동 시간[분]	초특성
				램프 전압 [V]	램프 전류 [참고값, A]	램프 전력 [W]
150	220	8 이하	10 이하	100±15	1.80	158 이하
200	220	6 이하	8 이하	130±15	1.67	210 이하
350	220	6 이하	8 이하	135±15	2.88	368 이하

3. 적용 일정

○ ’12. 1. 1부터 최소녹색기준을 적용한다

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	-	최소녹색기준

40		열회수 환기장치

1. 적용 범위

이 기준은 건물에 설치되는 실내ㆍ외 두 공간 사이 열교환을 위해 설치된 일체형 공냉 열교환식 공기공급장치로서 정격 전압이 600V 이하이고, 정격풍량이 3,000N㎥/h 이하인 것에 대하여 규정한다

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 유효전열교환효율 다음 기준에 적합하여야 한다

항 목	냉방시	난방시	비고
유효전열교환효율	45% 이상	70% 이상

○ 에너지계수는 다음 기준에 적합하여야 한다

항 목	냉방시	난방시	비고
에너지계수	8.00 이상	15.00 이상

※측정방법: 지식경제부고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정」에 따름

3. 적용 일정

○ ’12. 1. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	-	최소녹색기준

41		흡수식 냉온수유니트

1. 적용 범위

이 기준은 가스, 유류를 연소하여 냉수 및 온수를 발생시키는 직화흡수식 냉온수기로서 정격난방능력 1,060,000㎉/h{1233㎾}, 정격냉방능력 400USRT{1407㎾} 이하의 것에 대하여 적용한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

○ 성적계수는 다음 기준에 적합하여야 한다

항 목	고위발열량기준	비고
성적계수 (COP)	1.2이상

※시험방법: 지식경제부고시「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한규정」에 따름

▣ 권장녹색기준

○ 난방공기비 다음 기준에 적합하여야 한다

연료	CO2(%)	O2(%)	CO(PPM)
LNG	9.5 이상	4.2 이하	200 이하
LPG	10.5 이상	4.2 이하	200 이하
유류	11.5 이상	4.2 이하	200 이하

○연료소비량(㎥/h,㎏/h)은 정격냉방능력, 난방능력당 표시값의 105% 이하이어야 한다

3. 적용 일정

○ ’12. 1. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	-	(대기업) 시행	(중소기업) 시행

42		시멘트

1. 적용 범위

이 기준은 포틀랜드시멘트(KSL5201), 고로슬래그시멘트(KSL5210)를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

○ 제품의 6가크롬(Cr+6) 성분은 20 mg/kg 이하이어야 한다

▣ 권장 녹색기준

○ 중금속을 포함한 유해성분은 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	기준 [mg/L]	항목	기준 [mg/L]
카드뮴(Cd)	0.3 미만	시안(CN-)	1 미만
납(Pb)	3 미만	유기인	1 미만
구리(Cu)	3 미만	트리클로로에틸렌	0.3 미만
비소(As)	1.5 미만	테트라클로로에틸렌	0.1 미만
수은(Hg)	0.005 미만

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

43		플로어링 보드

1. 적용 범위

이 기준은 목질재료(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 사용하는 플로어링보드를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장 녹색기준

□ 목질 재료별 폐목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형 재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

44		재활용고무 수목 보호판

1. 적용 범위

이 규격은 폐타이어, 일반 신발 겉창 등의 폐고무를 주원료로 하여 제조한 것으로 주로 수목 보호를 목적으로 사용하는 재활용 고무 수목 보호판(이하 보호판이라 한다.)에 대하여 규정한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

□ 보호판에는 폐고무를 50 % 이상 사용하여야 한다.

□ 다음 각 항목별 유해물질방출량은 해당 기준에 적합하여야 한다.

항 목		기준(㎎/㎏)
중금속	Pb	90 이하
	Cd	50 이하
	Hg	25 이하
	Cr6+	25 이하
유해화학물질 총량	T-VOC(1)	50 이하
	PAHs(2)	10 이하

주(1) T-VOCs는 벤젠(Benzene), 톨루엔(Toluene), 에틸벤젠(Ethylbenzene) 및 크실렌(Xylene) 물질이며, 벤젠 함유량은 1 ㎎/㎏ 이하이어야 한다.

주(2) PAHs는 방향족고리가 여러개인 인체에 유해한 Benzene 계열의 화합물로서 Benzo(a)pyrene, Benzo(e)pyrene, Benzo(a)anthracene, Chrysen, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(j)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Dibenzo(a,h) anthracene의 총량이며, Benzo(a)pyrene은 기준치 1 ppm이하이어야 한다

※시험방법 :  KS M 6956 에 따른다

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

45		학생용 책상 및 의자

1. 적용 범위

이 기준은 주로 학교에서 사용되는 학생용 책상 및 의자 중 책상 상판 또는 의자 등․좌판으로서 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)을 사용한 제품을 대상으로 하며, 의자에 책상 상판이 일체로 구성되어 있는 제품과 책상 상판 및 의자 등․좌판을 포함한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

46		학생용 사물함

1. 적용 범위

이 기준은 학생용 사물함 중 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

47		청소 도구함

1. 적용 범위

이 기준은 청소도구함 중 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

48		신발장

1. 적용 범위

이 기준은 신발장 중 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

49		컴퓨터 책상

1. 적용 범위

이 기준은 컴퓨터책상 중 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

50		실험대

1. 적용 범위

이 기준은 실험대 중 목질재질(합판, 파티클보드, 섬유판 등)를 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소녹색기준

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 60무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ ’11. 9. 1부터 최소녹색기준을 적용

구분	2011년	2012년	2013년	2014년
적용	(9.1) 부터 시행

51		멀티전기히트펌프 시스템

1. 적용 범위

이 규격은 공장에서 제조된 주택, 상업 및 산업용으로 전기로 구동되는 기계적 증기 압축 히트펌프의 성능시험 및 평가기준을 규정하며, 용량가변 기능을 갖춘 단일 또는 다중 압축기 또는 용량가변 압축기   또는 가변 속도드라이브를 갖춘 실외유닛과 단일구역 공기 분산 및 온도감지 제어를 목적으로 하는 코일, 덕트 장치를 갖추고 있는 실내유닛 등의 부품을 구성하는 멀티전기히트펌프 시스템에 적용한다.

다만, 다음의 것은 여기에 포함되지 않는다.

a) 냉방 또는 난방전용 유닛

b) CFCs 및 HCFCs 계열의 냉매를 사용하는 제품

c) 응축기용 덕트를 가진 이동형 유닛

d) 완전한 냉동시스템으로 구성되지 않는 개별 부품

e) 흡수식 냉동사이클용 설비

f) 차량용 공기조화를 목적으로 하는 것

g) 공기가 아닌 다른 열원을 적용한 멀티 히트펌프 시스템

h) 일체형 또는 공조기 타입의 히트펌프 시스템

i) 수열원 방식의 열펌프 유닛

j) 그밖의 a~h에 준하는 특수한 용도에 사용하는 것을 목적으로 하는 것

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

□ 조달청 최소녹색기준 적용 일정별 등급에 해당하는 소비효율등급부여지표(R)는 다음 표와 같다

소비효율등급부여지표(R)	등 급
5.00 ≤ R	1
4.50 ≤ R < 5.00	2
4.00 ≤ R < 4.50	3
3.30 ≤ R < 4.00	4
2.40 ≤ R < 3.30	5

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

▣ 신고 모델 단위

단일 실외유닛 또는 단일 실외유닛이 2가지 이상으로 조립된 조합형으로 구성된 실외유닛에 둘 이상의 실내유닛으로 구성된 멀티전기히트펌프시스템 중 단일 실외유닛을 기준으로 멀티전기히트펌프시스템의 모델을 적용하며, 이때 단일 실외유닛이 정격냉방용량 20kW 이상, 70kW 미만이면 적용대상이 된다. 단, 조합형으로서 케이싱의 분리가 되지 않는 경우는 실외유닛 전체에 대하여 1개의 모델로 적용하며, 이때는 실외유닛 전체가 정격냉방용량 20kW 이상, 70kW 미만이면 적용대상이 된다.

3. 적용 일정

□ 적용일정

○ 대기업은 ’12. 6. 1부터 2등급 적용, ‘13. 1. 1부터 1등급 상향 적용

중소기업은 ’13. 1. 1부터 2등급 적용, ‘14. 1. 1부터 1등급 상향 적용

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년 ~
대 기 업	(6.1) 2등급 적용	‘13. 1. 1부터 1등급 적용
중소기업	(6.1) 5등급 적용	(‘13년) 2등급 적용	‘14. 1. 1부터 1등급 적용

52		복합기

1. 적용 범위

복사기, 프린터, 팩시밀리, 스캐너 등의 기능을 구비한 정격소비전력 5,000W 이하의 다기능 화상출력기기로 감열, 염료승화, 전자사진, 열전사, 고체잉크, 잉크젯 방식의 기술을 이용한 것. 단, 제품속도(ipm)가 60 이상인 기기 중 대량 문서 및 전문적으로 문서 출력을 위한 대형 복합기(출력 향상을 위한 전문 Rip 또는 출력 Device 별도 장착)는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능

제품 형식	인쇄기술	제품속도 (ipm)	주간 소비전력량 (kWh/week)	슬립모드 소비전력	오프모드 소비전력
표준 형식	감열(흑백) 염료승화(흑백) 전자사진(흑백) 열전사(흑백)	ipm ≤ 20	≤ 0.20 × ipm + 2	묻지 않음	≤1W (팩시밀리 기능 없을 경우) ≤2W (팩시밀리 기능 있을 경우)
		20 < ipm ≤ 69	≤ 0.44 × ipm - 2.8	묻지 않음
		69 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 28	묻지 않음
	염료승화(칼라) 전자사진(칼라) 열전사(칼라) 고체잉크(칼라)	ipm ≤ 32	≤ 0.20 × ipm + 5	묻지 않음
		32 < ipm ≤ 61	≤ 0.44 × ipm - 2.8	묻지 않음
		61 < ipm	≤ 0.80 × ipm - 25	묻지 않음
	잉크젯(흑백, 칼라)	ipm ≤ 10	묻지 않음	≤5W
		10 < ipm	묻지 않음	≤10W
제품속도(ipm)			슬립모드 이행시간
0 ≤ ipm ≤ 10			≤ 15분
11 ≤ ipm ≤ 20			≤ 30분
21 ≤ ipm ≤ 30			≤ 60분
31 ≤ ipm ≤ 50			≤ 60분
51 ≤ ipm			≤ 60분

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

- 온모드 : 정상적인 동작상태. 제품이 전원에 접속되어 그 밖의 주된 기능의 실행을 포함해 출력 가동하고 있는 소비전력 상태

- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 또는 자동 오프 상태

- 준비모드(ready) : 제품이 출력을 내지 않고 동작상태에 있으며 어떠한 슬립모드에도 아직 들어가 있지 않고 최소의 이행시간으로 온모드에  들어갈 수 있는 상태

- 슬립모드 : 복합기가 적절하게 전원에 접속되어 지속적 동작이 일어나지 않는 경우 자동적으로 전환되어 실현되는 최종의 저전력상태

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

53		자동절전제어장치

1. 적용 범위

연결기기의 작동을 감지 또는 주위의 밝기를 감지하거나 일정시간을 설정하여 연결기기의 대기전력을 자동 차단하는 멀티탭, 대기전력자동차단콘센트, 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 제품의 외형에 관계없이 본 규정에서 정한 대기전력 자동차단기능을 만족하는 대기전력자동차단장치. 단, 부품 등 사용자가 쉽게 장착하여 사용할 수 없는 장치는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능(대기전력 자동차단기능)

구 분	제어방식	대기전력 차단시 소비전력	대기전력차단기능 이행시간
자동절전멀티탭	- 부하감지형 - 조도감지형 - 타이머형 - 복합형(부하․ 조도․인체감지 등)	≤1.0W	≤3분
대기전력자동차단콘센트
대기전력자동차단스위치(컨트롤러)
기타 대기전력자동차단장치
8개 이상의 콘센트 또는 멀티탭 제어가 가능한 대기전력자동차단스위치(컨트롤러)의 추가장치		기본구성외 추가장치에 허용되는 대기전력 차단시 소비전력
전원공급장치(어댑터)		0.5W

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

(1) 자동절전제어장치(자동절전멀티탭, 대기전력자동차단콘센트, 대기전력자동차단스위치(컨트롤러) 또는 기타 대기전력자동차단장치)는 전자제품, 컴퓨터 등의 꺼짐 또는 스위치 오프나 조도설정, 시간  설정 등을 자동 감지하여 연결된 기기의 전원을 3분 이내에 상기 표의 절전성능(대기전력 자동차단기능)과 같이 차단하여야 한다.  또한 컴퓨터 등이 정상 작동하거나, 자동절전제어장치 주변의   조도가 설정된 조도를 초과하거나, 설정시간이 변경된 경우 차단된 기기의 전원이 10초 이내에 다시 통전되어야 한다.

수명은 켜짐, 꺼짐을 반복하여 시험하였을 때 5,000회(타이머형의 경우 100회) 작동하여 이상 없어야 한다.

(2) 자동절전제어장치의 사용범위에 제한이 있는 경우에는 제품신고서, 팜플렛, 사용설명서 등에 제한범위를 명시한다.

(3) 상시전원을 가진 경우에는 제품에 상시 전원용이란 용어를 반드시 표시하여야 한다.

(4) 8개 이상의 콘센트 또는 멀티탭 제어가 가능한 대기전력자동차단스위치(컨트롤러)를 유선 또는 무선으로 연결, 시스템에 사용할 경우에는 대기전력자동차단스위치(컨트롤러)에 전원을 공급할 수 있는 전원공급장치(어댑터)를 외부에 설치할 수 있다. 이 경우 기본구성 외에 추가 허용치를 0.5W를 둔다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

54		셋톱박스

1. 적용 범위

정격소비전력 150W 이하로 신호 수신기능, 송신기능, 처리기능, 기록기능, 변환기능을 갖고 텔레비전 또는 디스플레이 장치에 신호를 송신하는 장치. 유료방송용 셋톱박스로서 케이블방송, 위성방송, IP 셋톱박스 및 케이블방송, 위성방송, IP중 어느 1개 이상의 기능을 포함하는 콤보형, 하이브리드형 셋톱박스 모두 포함. 단, 단순 컨버터 및 지상파 전용 셋톱박스, 텔레비전수상기, 비디오테이프레코더, 오디오, DVD플레이어에 해당되는 제품은 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능

구 분	케이블	위성		IP
수동대기모드 소비전력 (권장사항)	≤1.0W	≤1.0W		≤1.0W
능동대기모드 소비전력	≤10.0W (+최대 10.0W)	≤10.0W (+최대 10.0W)		≤10.0W (+최대 10.0W)
셋톱박스의 기본구성 외 추가장치			추가장치마다 허용되는 능동대기모드 소비전력
내장형 하드디스크 드라이브			2.2W
IEEE 1394 인터페이스			0.8W
이더넷 인터페이스			Port당 0.5W (100M) 1.2W (1000M)
무선 인터페이스			3.0W (WLAN 802.11a/b/g/n) 0.3W (Bluetooth)
USB/RS-232 인터페이스			Port당 0.3W
홈오토메이션 인터페이스			0.4W
xDSL 모뎀			2.0W
케이블 모뎀			4.5W
추가되는 LNB feed			2.6W

추가되는 튜너	2.0W
추가되는 복조기	1.0W
Bypass 출력	0.5W
전력선 통신 모듈	2.0W
VoIP 전화기 인터페이스	4.0W
비디오 컨퍼런스 모듈	3.0W
HD Decoder	4.0W
HDMI 인터페이스	1.0W
CA	3.0W
Smart Card	0.5W
추가되는 MPEG 디코더	2.5W
SPIDF Audio 출력	0.5W
PSTN 모뎀	1.0W

※ 시험방법 : 지식경제부 고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」에 따름

- 능동대기모드의 소비전력은 기본구성 외의 추가장치마다 위 표와 같은 소비전력이 허용된다.  단, 추가장치가 아무리 많다고 하더라도 능동대기모드에서의 전체 소비전력은 20W를 초과할 수 없다.

- 단순컨버터 셋톱박스(Simple converter) : 텔레비전 또는 디스플레이와 같은 영상 디스플레이 장치에서 사용을 위해 지상파 디지털 영상방송 신호를 변환하는 상용화된 전자제품. 통합형 하드디스크와 같은 그 밖의 부품이 포함될 수 있다. 셋톱박스가 CA 기능이 없을 경우 원칙적으로 단순컨버터 셋톱박스로 본다.

- 유료방송용 셋톱박스(All Pay TV) : 케이블, 위성, 광대역(broadband) 소스로부터 받은 방송신호를 수신 및 디스크램블링(descrambling) 하기 위해 사용되는 전자제품

- 셋톱박스의 기본구성의 정의는 다음과 같다.

구성품		셋톱박스 종류
구성품	기준	케이블	위성	IP
IR리모컨수신		○	○	○
전면 패널		○	○	○
이더넷	1개			○
튜너/복조기	1개	○	○
디코더	MPEG	○	○	○
영상처리	SD	○	○	○
영상출력	Composite/S-video	○	○	○
	Component	○	○	○
오디오출력		○	○	○

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

55		전자레인지

1. 적용 범위

정격소비전력 2,000W 이하인 가정용 전자레인지

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능

구 분	대기모드 소비전력
전자레인지	≤1.0W

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

- 제품 출하시 대기모드에서 상기의 기준을 만족해야 한다.  단, 대기모드에서 기준을 만족하지 못할 경우 전원오프 스위치를 추가하여 오프모드에서 상기의 기준을 만족해도 좋다.

위 표의 용어는 다음과 같다.

- 온모드 : 정상적인 동작상태

- 대기모드 : 전자레인지 운전후 문을 닫은 상태

- 오프모드 : 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

56		유무선전화기

1. 적용 범위

음성신호 교환을 목적으로 한 정격소비전력 150W 이하의 교류전원을 사용하는 전화기로서 국선 또는 네트워크와 연결되어 통화의 주기능과 자동응답, 발신자 표시, 스피커폰, 휴대장치 충전기능 등의 부가 기능을 갖춘 장치 또는 장치의 집합체. 유선전화기, 유무선전화기, 무선전화기, 무무선전화기, VoIP전화기 등이 포함. 단,   외부전원을 사용하지 않는 전화기, USB 타입의 전화기, 휴대전화충전기를 직접 연결하여 충전하는 전화기, 영상전화기는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능

구 분	대기모드 소비전력
휴대장치(충전장치 포함)	≤1.3W
고정장치	≤1.3W(+최대 1.0W)
VoIP전화기	≤3.0W(+최대 2.0W)
고정장치와 VoIP전화기의 기본구성외 추가기능	추가기능 마다 허용되는 대기모드 소비전력
휴대장치 추가기능	0.6W
충전기능	0.2W
스피커폰기능	0.2W
자동응답기능	0.2W
알람기능	0.2W
LAN 포트당	0.25W

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

(1) 제품 구성이 고정장치와 별도의 휴대장치의 조합인 경우 각각의 대기모드 소비전력 기준을 모두 만족해야 유무선전화기의 대기모드 소비전력 기준을 만족한 것으로 본다.

(2) 고정장치와 VoIP전화기의 경우 위 표와 같이 기능이 추가될 때  마다 소비전력이 허용된다. 단, 추가 기능이 아무리 많다고 하더라도 각각 고정장치는 2.3W를, VoIP전화기는 5.0W를 초과할 수 없다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2012년	2013년 ~
대 기 업	’12. 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

57		서버

1. 적용 범위

데이터센터나 사무용으로 기업에서 구입하며, 시중에 서버로 유통되는 제품으로 아래 조건을 모두 만족하는 제품

- 서버용 운영체제를 사용함

- 오류수정코드(Error-Correcting Code) 또는 버퍼형 메모리(버퍼형 DIMM 또는 버퍼형 온보드 설정(On board configuration))을 지원함

- 정격소비전력 3,000W 이하의 AC-DC 또는 DC-DC 전원장치와 함께 판매함

- 모든 프로세서는 공유 시스템 메모리에 접속 가능함

단, 프로세서 소켓이 3개 이상인 서버, 블레이드 시스템(Blade System), 폴트 톨러런트 서버(Fault Tolerant Server), 멀티노드서버는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

▣ 최소 녹색기준

절전성능

구 분		대기모드 소비전력
일반형 단일 프로세서 서버		≤55.0W
관리형 단일 프로세서 서버		≤65.0W
일반형 듀얼 프로세서 서버		≤100.0W
관리형 듀얼 프로세서 서버		≤150.0W
장치	기본구성	기본구성 외 추가장치마다 허용되는 대기모드 소비전력
파워서플라이	서버 동작을 위한 최소한의 파워서플라이	20.0W
HDD(SSD)	1개	8.0W
메모리	4 GB	1GB당 2.0W
I/O	1Gbit 2포트 온보드 이더넷	<1Gbit : 해당사항 없음 =1Gbit : I/O포트당 2.0W >1Gbit and <10Gbit : I/O포트당 4.0W ≥10Gbit : I/O포트당 8.0W

※ 시험방법: 지식경제부고시「효율관리기자재 운용규정」에 따름

- 참가사업자는 서버에 한 개 이상의 운영체제를 설치하여야 한다.

- 위 표에서 네 가지로 구분한 소비전력은 서버가 기본구성의 장치만 갖추었을 때의 기본 소비전력이다.

- 서버는 기본구성 이상의 장치를 갖춘 후 시험을 실시하며, 기본구성 외에 장치가 추가될 때마다 위 표와 같은 소비전력이 허용된다.

- 서버의 동작을 위하여 파워서플라이가 두 개 이상 필요할 경우에도 개수에 상관없이 기본구성에 포함되며, 여분(redundancy)으로 추가되는 장치에 대해서만 20.0W의 소비전력을 추가로 허용한다. 예로 두 개의 파워서플라이로 동작 가능한 서버에 파워서플라이 세 개가 장착되어 있다면 추가로 20.0W만을 허용한다.

- 소비전력 기준 산출 예

․관리형 듀얼 프로세서 서버(150.0W)+추가 파워서플라이 1개(20.0W)+추가 HDD 3개(24.0W)+추가 메모리 4GB(8.0W)+추가 1Gbit 2포트 온보드 이더넷(4.0W)=206.0W

- 듀얼노드서버는 단일노드에 대한 기준을 산출한 후, 듀얼노드에 대한 시험 결과 값을 반으로 나누어 산출된 기준을 적용한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

58		인조잔디

1. 적용 범위

이 기준은 천연잔디의 대용품으로 합성섬유를 소재로 하여  만든 인조 잔디 가운데 인조 잔디 파일 틈에 입상재료를 충전해 파일을 안정화하기 위한 충전재, 인조잔디 복합제품 및 충격흡수 패드를 사용한 충전 또는 무충전 형태의 인조잔디를 대상으로   한다(KS M 3888-1에서 규정하는 A-1, A-2, B-1, B-2형 인조잔디). 단, 인조잔디의 용도는 학교생활체육 시설에 대하여 규정한다. 학교 운동장 이외의 장소에서 사용되는 조경용, 보도용, 전문구장 등의 인조잔디는 이 기준의 적용을 받지 않는다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 한국산업표준 KS M 3888-1(학교체육시설ㅡ인조잔디)

▣ 최소 녹색기준

□ 인조잔디 매트의 품질기준은 아래 표의 시험항목과 기준치를 충족하여야 한다.

평가항목		품질기준			시험방법
		A	B
단위 면적당 파일사 무게a (g/m2)	30~40 mm	-	1650 이상		KS M 3888-1의5.2.1.3
	40~50 mm	-	1950 이상
	50~60 mm	1650 이상	-
	60 mm 이상	1950 이상	-
단위 면적당 무게b (g/m2)	전체무게	제시값 이상일 것.			KS M 3888-1의5.2.1.1
	표면 파일 무게	제시값 이상일 것.			KS M 3888-1의5.2.1.2
	파일사 무게	제시값 이상일 것.			KS M 3888-1의5.2.1.3
단위 면적당 파일 밀도 (파일 위치 수/m2)		제시값의 ±10% 이하일 것			KS M 3888-1의5.2.2
마모 강도(1 000회 마모, 질량 변화 %)		10 이하			KS M 3888-1의5.2.3
방염 성능(45° 법)		잔염 시간 20초 이내, 탄화거리 10cm 이내			KS M 3888-1의5.2.4
접합강도(N/100 mm)		50 이상			KS M 3888-1의5.2.5
봉합강도(N/100 mm)		1000 이상
인발력(N)	상태	50 이상		50 이상	KS M 3888-1의5.2.6
	내광성 후	40 이상		40 이상
내광성(급)		3급 이상		3급 이상	KS M 3888-1의5.2.7
a 학교 체육시설용 인조 잔디에 한하여 적용하며 단위 면적당 파일사 무게만 측정한다. b 학교 체육시설용 인조 잔디 이외 또는 기존 품질기준 이외에 해당하는 인조 잔디의 경우 단위 면적당 무게(전체 무게, 표면 파일 무게, 파일사 무게)를 모두 측정하여야 한다.

□ 인조잔디 종류별 품질기준은 아래 표의 시험항목과 기준치를 충족하여야 한다.

구분	시험항목		품질기준				시험 방법
			A-1	A-2	B-1	B-2
인조잔디시스템	충격흡수성(%)		50 이상	20 이상	50 이상	20 이상	KS M 3888-1의 7.1
	수직방향변형 (mm)		3~10	10 이하	3~10	10 이하	KS M 3888-1의 7.2
	회전저항(Nm)		25~50	-	25~50	-	KS M 3888-1의 7.3
	피부/표면 마찰계수		0.35~1.0	-	0.35~1.0	-	KS M 3888-1의 7.4
	미끄럼 저항계수		120~220	-	120~220	-	KS M 3888-1의 7.5
	공의 반발력(m)		0.5~1.2	-	0.5~1.2	-	KS M 3888-1의 7.6
	공구름(m)		4~10	-	4~10	-	KS M 3888-1의 7.7
	스터드 마모	충격흡수성 (%)	35 이상	-	35 이상	-	KS M 3888-1의 7.8
		수직방향변형 (mm)	3~10	-	3~10	-
		파일인발력 (N)	40 이상	-	40 이상	-

□ 인조잔디 충전재의 유해물질 배출기준은 아래의 항목별 기준치를 충족하여야 한다.

구분	평가항목		기준
충전재	입자크기a(%)		3.35mm초과	3 미만
			1.4mm~3.35mm	94 이상
			1.4mm 미만	3 미만
	비중b		1.5이하
	중금속 (mg/kg)	Pb	90 이하
		Cd	50 이하
		Cr6+	25 이하
		Hg	25 이하
	T-VOCc (mg/kg)	Benzene	총량 50 이하
		Toluene
		Ethyl Benzene
		Xylene
	PAHsd(mg/kg)		총량 10 이하
a 천연소재에 대해서는 당사자 간 협정사항에 따른다. 단, KS M 3888-1의 인조잔디시스템 품질기준에 적합하여야 한다. b 비중이 1.0 이하 고무칩의 경우 우천시 유실을 방지할 수 있는 시설을 갖춰야 한다. c T-VOC 중 Benzene 함유량은 1mg/kg 이하여야 한다. d PAHs 중 Benzo(a)pyrene 함유량은 1mg/kg 이하이어야 한다.

※ 참조규격: 환경표지 EL257(인조잔디)

▣ 권장 녹색기준

□ 인조잔디 파일 매트를 구성하는 잔디 파일 원사의 유해원소는   다음의 기준에 적합하여야 한다.

항목	기준[mg/kg]	항목	기준[mg/kg]
납(Pb)	1.0이하	코발트(Co)	4.0이하
카드뮴(Cd)	0.1이하	구리(Cu)	50이하
크로륨(Cr)	2.0이하	니켈(Ni)	4.0이하
6가 크롬(Cr[eqn: {} ^{6+}])	0.5이하	안티몬(Sb)	10이하

□기포지 코팅시 유기용제를 사용하지 않아야 하며 DMF (dimethylformamide)는 10mg/㎏ 이하이어야 한다.

□ 충전재 유해원소는 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크로뮴(Cr6+)주)
기준 [mg/L]	0.04 이하	0.005 이하	0.001 이하	0.008 이하

주) 총 크로뮴(Cr) 함량이 0.008 mg/L 이하인 경우에 이 기준에 적합한 것으로 간주한다.

3. 적용 일정

○ 최소녹색기준은 ’13. 1. 1부터 권장녹색기준은 ‘14. 7. 1부터 적용

구 분	2013년	2014년 ~
최소녹색	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
권장녹색	’14. 7. 1부터 권장녹색기준 적용

59		탄성포장재

1. 적용 범위

이 기준은 생활체육시설인 운동장 트랙, 다목적 부대시설   등에 사용되는 탄성포장재료를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 한국산업표준 KSF3888-2(학교 체육 시설-운동장 부대시설 시공)

▣ 최소 녹색기준

□탄성포장재의 고무분말, 포설형, 시트형, 우레탄코팅형 탄성포장재 최소녹색기준의 유해성 및 품질기준은 아래의 각 표의 항목별 기준치를 충족하여야 한다.

□고무분말 유해기준

시험항목		기준	시험방법
중금속 (mg/kg)	Pb	90 이하	KS F 3888-2의 7.5
	Cd	50 이하
	Cr+6	25 이하
	Hg	25 이하
T-VOCs(1) (mg/kg)	Benzene	총량 50 이하
	Toluene
	Ethyl-benzene
	Xylene
PAHs(2) (mg/kg)		총량 10 이하

주(1) T-VOCs 중 Benzene 함유량은 1mg/kg 이하이어야 한다.

주(2) PAHs 중 Benzo(a)pyrene 함유량은 1mg/kg 이하이어야 한다.

□포설형 탄성포장재 품질기준

시험항목		기준		시험방법
		상부층	하부층
인장강도(MPa)		0.6 이상	0.4 이상	KS F 3888-2의 7.10
신장율(%)		60 이상	-
인장 응력(MPa)		0.45 이상	-	KS F 3888-2의 7.11
경도	상태(Hs, 23℃±2℃)	40 이상		KS F 3888-2의 7.12
	노화 후(Hs, 70℃±2℃)	상태 경도 결과값 ± 10% 이내
공극율		20% 이상		KS F 3888-2의 7.13
촉진노출시험 (급)		3급 이상	-	KS F 3888-2의 7.14

□시트형 탄성포장재 품질

시험항목		단위	기준		시험방법
			상부층	하부층
인장강도(MPa)		MPa	1.5 이상	0.7 이상	KS F 3888-2의 7.10
신장율(%)		%	60 이상	50 이상
중금속 시험	Pb	(mg/kg)	90 이하	90 이하	KS F 3888-2의 7.5
	Cd	(mg/kg)	50 이하	50 이하
	Cr(Vl)	(mg/kg)	25 이하	25 이하
	Hg	(mg/kg)	25 이하	25 이하

□우레탄코팅형 탄성포장재 품질

시험항목		기준			시험방법
		연질층	반경질층	경질층
인장강도(MPa)		1.5 이상	2.5 이상	5.5 이상	KS F 3888-2의 7.10
신장율(%)		450 이상		300 이상
경도	상태(Hs, 23℃±2℃)	30 이상	50 이상	70 이상	KS F 3888-2의 7.12
	노화 후 (Hs, 70℃±2℃)	상태 경도 결과값 ± 10% 이내
중금속 시험 (mg/kg)	Pb	90 이하			KS F 3888-2의 7.5
	Cd	50 이하
	Cr	25 이하
	Hg	25 이하

▣ 권장 녹색기준 ※ 참조규격: 환경표지 EL722(고무제품)

□탄성포장재에 함유된 다환방향족화합물(PAHs)의 함량은 10 mg/㎏ 이하이여야 한다.

주1) ‘PAHs’ 함량은 다음 화합물 각각에 대한 함량의 합으로 한다.

CAS No.	화합물	CAS No.	화합물
192-97-2	benzo(e)pyrene	205-82-3	benzo(j)fluoranthene
83-32-9	acenaphthene	218-01-9	chrysene
208-96-8	acenaphthylene	53-70-3	dibenzo(a,h)anthracene
120-12-7	anthracene	206-44-0	fluoranthene
56-55-3	benzo(a)anthracene	86-73-7	fluorene
50-32-8	benzo(a)pyrene	193-39-05	indeno(1,2,3-c,d)pyrene
205-99-2	benzo(b)fluoranthene	91-20-3	naphthalene
191-24-2	benzo(g,h,i)perylene	85-01-8	phenanthrene
207-08-9	benzo(k)fluoranthene	129-00-0	pyrene

주2) benzo(a)anthracene의 함량은 1 mg/㎏ 이하이여야 하며, 2010년 1월 1일부터 적용한다.

□탄성포장재에 함유된 벤젠(benzene), 톨루엔(toluene), 에틸벤젠(ethylbenzene) 및 크실렌(xylene) 함량의 총합은 50 mg/㎏ 이하이여야 하며, 벤젠(benzene)의 함량은 1 mg/㎏ 이하이여야 한다.

3. 적용 일정

○ 최소녹색기준은 ’13. 1. 1부터 권장녹색기준은 ‘14. 7. 1부터 적용

구 분	2013년	2014년 ~
최소녹색	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
권장녹색	’14. 7. 1부터 권장녹색기준 적용

60		제설제

1. 적용 범위

이 기준은 도로, 교량 상부 등에 살포되어 눈·얼음과의 화학반응 또는 증기압 변화를 유발하여 어는점을 낮추어 눈·얼음을 녹이는 제설제를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 환경표지 EL610(제설제)

▣ 최소 녹색기준

□ 제조 과정에서 화학물질 사용과 관련하여, 에틸렌글리콜을 원료로써 사용하지 않아야 한다.

□ 사용 및 폐기 단계에서 유해물질 배출과 관련하여 다음 기준에  적합하여야 한다.

-수분 건조함량에 대한 제품의 유해원소는 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납 (Pb)	비소 (As)	카드뮴 (Cd)	수은 (Hg)	크로뮴 (Cr)	구리 (Cu)	니켈 (Ni)	아연 (Zn)
기준 [mg/kg]	5 이하	2.5 이하	0.05 이하	0.05 이하	15 이하	20 이하	2.5 이하	50 이하

-강재 부식성 시험에서 1주 시간의 경과에 따른 각각의 무게 감량이 염화   나트륨의 30% 이하이어야 한다.

-5 사이클 및 10 사이클의 콘크리트 동결융해 시험에서 무게 손실률은 1.0% 이하이어야 한다.

□ 폐기 단계에서 수계 및 토양 오염물질 배출과 관련하여 다음 기준에 적합하여야 한다.

- 제설제를 구성하는 원료 물질은 생분해가 용이하여야 한다.

주) 이 기준에서는 적용한 생분해 시험 방법별로 생분해도가 다음에 적합한 경우 생분해가 용이한 것으로 잠정 규정한다.

시험방법	배양일수	생분해도	시험방법	배양일수	생분해도
KS I ISO 7827	28일	70% 이상	KS I 3221	28일	70% 이상
KS I ISO 9888	28일	70% 이상	KS I ISO 9439	28일	60% 이상
KS I ISO 9408	28일	60% 이상	KS I ISO 10707	28일	60% 이상
KS I ISO 11733	28일	80% 이상	KS I ISO 10708	28일	60% 이상
KS I ISO 14593	28일	60% 이상

-‘유해화학물질관리법’에 따른 ‘화학물질의 유해성심사 등에 관한 규정’에 의하여환경유해성물질로 분류되는 물질을 사용하지 않아야 한다.

-물벼룩을 이용한 48시간 급성독성시험에서, EC50 값으로 표현된 독성값은 100 mg/L 이상이어야 한다.

▣ 권장녹색기준

□ -5℃ 및 -12℃의 온도 조건에서 각각 실시한 10분, 30분, 60분에서의 융빙량이 염화나트륨의 90% 이상이어야 한다.

□ 고상 제설제의 입도는 체 통과후 잔량의 중량비로서 600μm 체에서 98% 이상이어야 한다.

□ 고상 제설제의 물불용분은 1.0% 이하이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

61		창호

1. 적용 범위

이 기준은 KS F 3117 규정에 의한 창 세트로서 건축물중 외기와 접하는 곳에서 사용되면서 창 면적이 1㎡ 이상이고 프레임 및 유리가 결합되어 판매되는 창 세트를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□ 최대열관류율기준

(단위 : W/(㎡․K))

구 분	최대열관류율
KS F 3117 창 세트에 대한 KS F 2278 규정에 의한 열관류율	3.4

□ KS F 2278 규정에 의하여 측정한 열관류율을 소비효율등급부여지표로 함.

R(소비효율등급부여지표) =	열관류율(W/(㎡․K))

□ 소비효율등급부여기준

R	기밀성	등 급
R ≤ 1.0	1등급	1
1.0 < R ≤ 1.4	1등급	2
1.4 < R ≤ 2.1	2등급 이상 (1등급 또는 2등급)	3
2.1 < R ≤ 2.8	묻지 않음	4
2.8 < R ≤ 3.4	묻지 않음	5

▣ 권장녹색기준

□ 제조 과정에서 화학물질 사용과 관련하여 제품을 구성하는   합성수지(표면재 포함)의 첨가제로서 유기주석화합물(TBT, TPT), 납 화합물 및 카드뮴 화합물을 사용하지 않아야 하며, 합성  수지에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg)은 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)
기준 [mg/kg]	50 이하	0.5 이하	0.5 이하

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013. 1.1	2014. 7.1~
대 기 업	’13. 1.1부터 3등급 이상 적용	14. 7.1부터 2등급 이상 적용
중소기업

62		수도계량기

1. 적용 범위

이 기준은 계량 및 측정에 관한 법률에 의한 수도계량기(수도미터기)로서 상수도 사용량의 계량을 목적으로 하는 제품에 적용한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 수도법 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙[환경부령 제413호, 2011.5.26]

▣ 최소 녹색기준

□ 수도용 자재를 구성하는 재질별 위생안전기준에 따라 아래 각 항목의 기준을 충족하여야 한다.

항목	기준	항목	기준
카드뮴	0.0005㎎/L 이하	음이온 계면활성제	0.02㎎/L 이하
수은	0.0001㎎/L 이하	1,1,1-트리클로로에탄	0.01㎎/L 이하
셀레늄	0.001㎎/L 이하	페놀류	0.0005㎎/L 이하
납	0.001㎎/L 이하	과망간산칼륨소비량	1.0㎎/L 이하
비소	0.001㎎/L 이하	맛	이상 없을 것
6가크롬	0.005㎎/L 이하	디클로로메탄	0.002㎎/L 이하
시안	0.001㎎/L 이하	시스-1,2-디클로로에틸렌	0.004㎎/L 이하
질산성 질소 및 아질산성 질소	1㎎/L 이하	테트라클로로에틸렌	0.001㎎/L 이하
불소	0.15㎎/L 이하	냄새	이상 없을 것
사염화탄소	0.0002㎎/L 이하	색도	0.5도 이하
1,2-디클로로에탄	0.0004㎎/L 이하	탁도	0.2NTU 이하
1,1-디클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	잔류염소의 감량	0.7㎎/L 이하
1,1,2-트리클로로에탄	0.0006㎎/L 이하	에피클로로히드린	0.01㎎/L 이하
트리클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	아민류	0.01㎎/L 이하
벤젠	0.001㎎/L 이하	2,4-톨루엔디아민	0.002㎎/L 이하
아연	0.3㎎/L 이하	2,6-톨루엔디아민	0.001㎎/L 이하
철	0.03㎎/L 이하	포름알데히드	0.008㎎/L 이하
구리	0.1㎎/L 이하	아세트산비닐	0.01㎎/L 이하
나트륨	20㎎/L 이하	스티렌	0.002㎎/L 이하
망간	0.03㎎/L 이하	1,2-부타디엔	0.001㎎/L 이하
염소이온	25㎎/L 이하	1,3-부타디엔	0.001㎎/L 이하
증발잔류물	50㎎/L 이하	N,N-디메틸아닐린	0.01㎎/L 이하

수도용 자재와 제품의 재질	위생안전기준 적용항목
가. 구리나 구리합금 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 철, 수은
나. 스테인리스 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
다. 주철 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
라. 아연도금 또는 아연도금강 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 수은
마. 폴리에틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
바. 폴리프로필렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
사. 폴리부틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
아. 폴리염화비닐 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
자. 폴리아미드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
차. 폴리술폰 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
카. ABS 수지(아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌) 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
타. 폴리옥시메틸렌 또는 폴리포름알데히드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
파. 에보나이트 재질이거나 에보나이트로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
하. 에폭시 수지 재질이거나 에폭시 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 페놀, 시안, 과망간산칼륨소비량, 아민류, 2,4-톨루엔디아민, 2,6-톨루엔디아민
거. 아크릴 수지 재질이거나 아크릴 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
너. 폴리우레탄 재질이거나 폴리우레탄으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
더. 실리콘 재질이거나 실리콘으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
러. 폴리에스테르 재질이거나 폴리에스테르로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
머. 에틸렌고무, 프로필렌고무 또는 디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
버.아크릴로니트릴부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
서.스티렌부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
어. 불소고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 불소
저. 아스팔트 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 망간, 수은, VOCs
처. 시멘트 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은

□ 수도계량기에 사용되는 재질별 위생안전기준 항목은 아래의 각 재질별 항목을 적용한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

63		수도계량기보호통

1. 적용 범위

이 기준은 수도계량기(수량계, 수도미터)의 보호 및 동파를 방지하기 위해 합성수지를 주재료하고 뚜껑 및 밸브 등에 금속재질을 사용하여 내/외피 및 보온재로 구성된 수도계량기보호통에 적용한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 수도법 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙[환경부령 제413호, 2011.5.26]

▣ 최소 녹색기준

□ 수도용 자재를 구성하는 재질별 위생안전기준에 따라 아래 각 항목의 기준을 충족하여야 한다.

항목	기준	항목	기준
카드뮴	0.0005㎎/L 이하	음이온 계면활성제	0.02㎎/L 이하
수은	0.0001㎎/L 이하	1,1,1-트리클로로에탄	0.01㎎/L 이하
셀레늄	0.001㎎/L 이하	페놀류	0.0005㎎/L 이하
납	0.001㎎/L 이하	과망간산칼륨소비량	1.0㎎/L 이하
비소	0.001㎎/L 이하	맛	이상 없을 것
6가크롬	0.005㎎/L 이하	디클로로메탄	0.002㎎/L 이하
시안	0.001㎎/L 이하	시스-1,2-디클로로에틸렌	0.004㎎/L 이하
질산성 질소 및 아질산성 질소	1㎎/L 이하	테트라클로로에틸렌	0.001㎎/L 이하
불소	0.15㎎/L 이하	냄새	이상 없을 것
사염화탄소	0.0002㎎/L 이하	색도	0.5도 이하
1,2-디클로로에탄	0.0004㎎/L 이하	탁도	0.2NTU 이하
1,1-디클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	잔류염소의 감량	0.7㎎/L 이하
1,1,2-트리클로로에탄	0.0006㎎/L 이하	에피클로로히드린	0.01㎎/L 이하
트리클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	아민류	0.01㎎/L 이하
벤젠	0.001㎎/L 이하	2,4-톨루엔디아민	0.002㎎/L 이하
아연	0.3㎎/L 이하	2,6-톨루엔디아민	0.001㎎/L 이하
철	0.03㎎/L 이하	포름알데히드	0.008㎎/L 이하
구리	0.1㎎/L 이하	아세트산비닐	0.01㎎/L 이하
나트륨	20㎎/L 이하	스티렌	0.002㎎/L 이하
망간	0.03㎎/L 이하	1,2-부타디엔	0.001㎎/L 이하
염소이온	25㎎/L 이하	1,3-부타디엔	0.001㎎/L 이하
증발잔류물	50㎎/L 이하	N,N-디메틸아닐린	0.01㎎/L 이하

수도용 자재와 제품의 재질	위생안전기준 적용항목
가. 구리나 구리합금 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 철, 수은
나. 스테인리스 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
다. 주철 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
라. 아연도금 또는 아연도금강 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 수은
마. 폴리에틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
바. 폴리프로필렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
사. 폴리부틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
아. 폴리염화비닐 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
자. 폴리아미드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
차. 폴리술폰 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
카. ABS 수지(아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌) 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
타. 폴리옥시메틸렌 또는 폴리포름알데히드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
파. 에보나이트 재질이거나 에보나이트로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
하. 에폭시 수지 재질이거나 에폭시 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 페놀, 시안, 과망간산칼륨소비량, 아민류, 2,4-톨루엔디아민, 2,6-톨루엔디아민
거. 아크릴 수지 재질이거나 아크릴 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
너. 폴리우레탄 재질이거나 폴리우레탄으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
더. 실리콘 재질이거나 실리콘으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
러. 폴리에스테르 재질이거나 폴리에스테르로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
머. 에틸렌고무, 프로필렌고무 또는 디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
버. 아크릴로니트릴부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
서. 스티렌부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
어. 불소고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 불소
저. 아스팔트 재질의 수도용 자재 와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 망간, 수은, VOCs
처. 시멘트 재질의 수도용 자재 와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은

□ 수도계량기보호통에 사용되는 재질별 위생안전기준 항목은 아래의 각 재질별 항목을 적용한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

64		수도용 폴리에틸렌(PE)관

1. 적용 범위

이 기준은 폴리에틸렌(PE) 재질을 사용하여 제작된 모든 수도관을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 수도법 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙[환경부령 제413호, 2011.5.26]

▣ 최소 녹색기준

□ 수도용 자재를 구성하는 재질별 위생안전기준에 따라 아래 각 항목의 기준을 충족하여야 한다.

항목	기준	항목	기준
카드뮴	0.0005㎎/L 이하	음이온 계면활성제	0.02㎎/L 이하
수은	0.0001㎎/L 이하	1,1,1-트리클로로에탄	0.01㎎/L 이하
셀레늄	0.001㎎/L 이하	페놀류	0.0005㎎/L 이하
납	0.001㎎/L 이하	과망간산칼륨소비량	1.0㎎/L 이하
비소	0.001㎎/L 이하	맛	이상 없을 것
6가크롬	0.005㎎/L 이하	디클로로메탄	0.002㎎/L 이하
시안	0.001㎎/L 이하	시스-1,2-디클로로에틸렌	0.004㎎/L 이하
질산성 질소 및 아질산성 질소	1㎎/L 이하	테트라클로로에틸렌	0.001㎎/L 이하
불소	0.15㎎/L 이하	냄새	이상 없을 것
사염화탄소	0.0002㎎/L 이하	색도	0.5도 이하
1,2-디클로로에탄	0.0004㎎/L 이하	탁도	0.2NTU 이하
1,1-디클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	잔류염소의 감량	0.7㎎/L 이하
1,1,2-트리클로로에탄	0.0006㎎/L 이하	에피클로로히드린	0.01㎎/L 이하
트리클로로에틸렌	0.003㎎/L 이하	아민류	0.01㎎/L 이하
벤젠	0.001㎎/L 이하	2,4-톨루엔디아민	0.002㎎/L 이하
아연	0.3㎎/L 이하	2,6-톨루엔디아민	0.001㎎/L 이하
철	0.03㎎/L 이하	포름알데히드	0.008㎎/L 이하
구리	0.1㎎/L 이하	아세트산비닐	0.01㎎/L 이하
나트륨	20㎎/L 이하	스티렌	0.002㎎/L 이하
망간	0.03㎎/L 이하	1,2-부타디엔	0.001㎎/L 이하
염소이온	25㎎/L 이하	1,3-부타디엔	0.001㎎/L 이하
증발잔류물	50㎎/L 이하	N,N-디메틸아닐린	0.01㎎/L 이하

수도용 자재와 제품의 재질	위생안전기준 적용항목
가. 구리나 구리합금 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 철, 수은
나. 스테인리스 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
다. 주철 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 철, 수은
라. 아연도금 또는 아연도금강 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 아연, 수은
마. 폴리에틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
바. 폴리프로필렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
사. 폴리부틸렌 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
아. 폴리염화비닐 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
자. 폴리아미드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
차. 폴리술폰 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
카. ABS 수지(아크릴로니트릴, 부타디엔, 스티렌) 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 과망간산칼륨소비량
타. 폴리옥시메틸렌 또는 폴리포름알데히드 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
파. 에보나이트 재질이거나 에보나이트로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은, 페놀류, 포름알데히드, 과망간산칼륨소비량
하. 에폭시 수지 재질이거나 에폭시 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 페놀, 시안, 과망간산칼륨소비량, 아민류, 2,4-톨루엔디아민, 2,6-톨루엔디아민
거. 아크릴 수지 재질이거나 아크릴 수지로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
너. 폴리우레탄 재질이거나 폴리우레탄으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
더. 실리콘 재질이거나 실리콘으로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
러. 폴리에스테르 재질이거나 폴리에스테르로 도장된 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 수은, VOCs, 과망간산칼륨소비량
머. 에틸렌고무, 프로필렌고무 또는 디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
버. 아크릴로니트릴부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
서. 스티렌부타디엔고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀
어. 불소고무 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, VOCs, 페놀, 불소
저. 아스팔트 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 망간, 수은, VOCs
처. 시멘트 재질의 수도용 자재와 제품	맛, 냄새, 색도, 탁도, 비소, 카드뮴, 6가크롬, 구리, 납, 셀레늄, 수은

□ 수도용폴리에틸렌관에 사용되는 재질별 위생안전기준 항목은 아래의 각 재질별 항목을 적용한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

65		수처리제(무기응집제)

1. 적용 범위

이 기준은 「먹는물관리법 제36조」에서 규정하고 있는 수처리제를 대상으로 하며 수중에 현탁되어 있는 미세한 콜로이드성 입자를  응집․ 침전시키기 위하여 첨가하는 물질인 무기응집제를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준[ 환경부고시 제2009-186호, 2009.8.27]

▣ 최소 녹색기준

□먹는 물에 부가되는 무기물질의 종류에 따라 건강상 유해영향이 있는  물질에 대해서는 응집제의 종류별 아래와 같은 기준을 충족하여야 한다.

항목	기준
비중(20℃)	1.19 이상
pH	3.5∼5.0
산화알루미늄(Al2O3)	1종 10.0∼12.0%
	2종 12.0∼15.0%
	3종 15.0∼18.0%
염기도	35% 이상
황산이온(SO42-)	3.5% 이하
암모니아성질소(NH3-N)	0.01% 이하
철(Fe)	0.01% 이하
비소(As)	5ppm 이하
납(Pb)	10ppm 이하
카드뮴(Cd)	2ppm 이하
크롬(Cr)	10ppm 이하
망간(Mn)	25ppm 이하
수은(Hg)	0.2ppm 이하

1)폴리염화알루미늄(Poly Aluminum Chloride:〔Al2(OH)n Cl6-n〕m)

2)황산알루미늄(Aluminum Sulfate :〔Al2(SO4)3․H2O])

구 분	기준
	고 형	액 체
성상	이 품목은 광택이 있는 편상 또는 결정성파편으로 된 백색의 분말이다.	이 품목은 무색 내지 엷은 황갈색의 투명한 액체이다.
확인시험	확인시험에 따라 시험할때 적합하여야 한다.	확인시험에 따라 시험할때 적합하여야 한다.
pH	3.0 이상	3.0 이상
물불용물	0.3% 이하	-
산화알루미늄(Al2O3)	16.0%이상	8.0% 이상
암모니아성질소(NH3-N)	0.03%이하	0.01% 이하
철(Fe)	1.0%이하	0.3% 이하
비소(As)	20ppm 이하	10ppm 이하
납(Pb)	20ppm 이하	10ppm 이하
카드뮴(Cd)	4ppm 이하	2ppm 이하
크롬(Cr)	20ppm 이하	10ppm 이하
망간(Mn)	50ppm 이하	25ppm 이하
수은(Hg)	0.4ppm 이하	0.2ppm 이하

3)알긴산나트륨(Sodium Alginate)

구 분	제 1 호	제 2 호
알긴산나트륨 산불용성회분 건조감량 비소(As) 납(Pb) 카드뮴(Cd) 수은(Hg)	90% 이상 2% 이하 15% 이하 5ppm 이하 20ppm 이하 10ppm 이하 0.2ppm 이하	25% 이상 5% 이하 15%이하 30ppm 이하 20ppm 이하 10ppm 이하 0.2ppm 이하

4)폴리황산규산알루미늄(Poly Aluminum Sulfate Silicate)

항목	기준
비중(20℃)	1.25 이상
pH	2.0 이상
산화알루미늄(Al2O3)	8.0% 이상
철(Fe)	0.3% 이하
비소(As)	5ppm 이하
납(Pb)	5ppm 이하
카드뮴(Cd)	1.0ppm 이하
크롬(Cr)	10ppm 이하
수은(Hg)	0.2ppm 이하

5)폴리수산화염화규산알루미늄(Poly Aluminum Hydroxy Chloro Silicate)

항 목	기준
	1호	2호
비중(20℃)	1.30 이상	1.20 이상
pH	3.0～5.0	3.0～5.0
산화알루미늄(Al2O3)	16.0～18.0%	10.0～16.0% 미만
이산화규소(SiO2)	0.2～0.4%	0.1～0.2% 미만
염기도	-	60% 이상
철(Fe)	0.01% 이하	0.01% 이하
비소(As)	5ppm 이하	5ppm 이하
납(Pb)	10ppm 이하	10ppm 이하
카드뮴(Cd)	2ppm 이하	2ppm 이하
크롬(Cr)	10ppm 이하	10ppm 이하
망간(Mn)	25ppm 이하	25ppm 이하
수은(Hg)	0.2ppm 이하	0.2ppm 이하

6)황산제어철(Ferric Sulfate : Fe2(SO4)3․xH2O)(개정 : 1997.2.6)

항목	기준
3가철	18% 이상
2가철	3% 이상
유리산	4.5% 이하
물불용성물질	6.5% 이하
비소(As)	50ppm이하
납(Pb)	50ppm 이하
카드뮴(Cd)	10ppm 이하
크롬(Cr)	50ppm 이하
수은(Hg)	2ppm 이하
셀레늄(Se)	10ppm 이하

7)염화제이철(액체)(Liquid Ferric Chloride : FeCl3)(개정:1997.2.6)

항목	기준
총철	9.6∼16.2%
총철중 2가철	2.5% 이하
유리산	1.0% 이하
비소(As)	80ppm 이하
납(Pb)	80ppm 이하
카드뮴(Cd)	20ppm 이하
크롬(Cr)	80ppm 이하
수은(Hg)	3ppm 이하
셀레늄(Se)	20ppm 이하

8)폴리아민(에피클로로히드린-디메틸아민 폴리아민, EPI-DMA, Polyamines, Epichlorohydrin-dimethylamine Polyamines)

항목	기준
폴리아민 함량	10～65%
에피클로로히드린	20ppm 이하
총클로로프로판올	2,000ppm 이하 (개별 클로로프로판올은 각각 1,000ppm 이하)
비소	5ppm 이하
납	10ppm 이하
카드뮴	2ppm 이하
수은	0.2ppm 이하

9)폴리수산화염화황산알루미늄(Poly Aluminum Hydroxy Chloro Sulfate, Al13(OH)28Cl9SO4 개정 2002.12.9)

항목	기준
비중 (20℃)	1.20 이상
pH	3.5～5.5
산화알루미늄(Al2O3)	10.0～13.0%
염기도	70% 이상
황산이온(SO42-)	1.3～3.0%
염화물(Chloride)	9.0～14.0%
암모니아성질소 (NH3-N)	0.01% 이하
철(Fe)	0.01% 이하
비소(As)	5ppm 이하
납(Pb)	10ppm 이하
카드뮴(Cd)	2ppm 이하
크롬(Cr)	10ppm 이하
망간(Mn)	25ppm 이하
수은(Hg)	0.2ppm 이하

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

66		승용차타이어, 소형트럭용타이어

1. 적용 범위

이 기준은 「산업표준화법」의 KS M 6750에 따른 승용차용 타이어 및 경트럭용을 포함한 소형트럭용 타이어를 대상으로    한다. 단 「자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급기준·표시 등에 관한 규정」 제3조 2항의 해당하는 타이어는 제외한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 자동차용 타이어의 에너지소비효율 측정 및 등급기준 표시등에 관한 규정[지식경제부고시  제2011-237호, 2011.11.14.]

▣ 최소 녹색기준

□ 타이어는 최저에너지소비효율기준인 회전저항계수(RRC)와 젖은 노면제동력지수(G)는 아래의 기준을 충족하여야 한다.

- 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient : RRC)

(단위 : N/kN)

구 분	RRC
승용차용 타이어	12.0 이하
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	10.5 이하

주) 상기 자동차용 타이어 구분은「산업표준화법」에 따른 KS M 6750 준용

- 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index : G)

구 분	G
승용차용 타이어	1.10 이상
소형트럭용 타이어(경트럭용 포함)	0.95 이상

주) 상기 자동차용 타이어 구분은「산업표준화법」에 따른 KS M 6750 준용

□ 타이어의 에너지소비효율 등급기준은 아래의 등급별 기준치를 충족하여야 한다.

- 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient : RRC)

(단위 : N/kN)

등급	승용차용 타이어	소형트럭용 타이어 (경트럭용 포함)
1	RRC ≦ 6.5	RRC ≦ 5.5
2	6.6 ≦ RRC ≦ 7.7	5.6 ≦ RRC ≦ 6.7
3	7.8 ≦ RRC ≦ 9.0	6.8 ≦ RRC ≦ 8.0
4	9.1 ≦ RRC ≦ 10.5	8.1 ≦ RRC ≦ 9.2
5	RRC ≧ 10.6	RRC ≧ 9.3

주) 상기 자동차용 타이어 구분은「산업표준화법」에 따른 KS M 6750 준용

- 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index : G)

등급	승용차용	소형트럭용 (경트럭용 포함)
1	1.55 ≦ G	1.40 ≦ G
2	1.40 ≦ G ≦ 1.54	1.25 ≦ G ≦ 1.39
3	1.25 ≦ G ≦ 1.39	1.10 ≦ G ≦ 1.24
4	1.10 ≦ G ≦ 1.24	0.95 ≦ G ≦ 1.09
5	G ≦ 1.09	G ≦ 0.94

주) 상기 자동차용 타이어 구분은「산업표준화법」에 따른 KS M 6750 준용

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 에너지소비효율등급의 경우 승용차는 ’12. 12. 1부터, 트럭은 ‘13. 12. 1 부터 적용

○ 대기업과 중소기업 모두 최저소비효율기준의 경우 승용차는 ’13. 12. 1부터, 트럭은 ‘14.12.1 부터 적용

에너지소비 효율 등급	구분	2012	2013	2014~
	승용차	’12.12.1부터 적용
	트럭		’13.12.1부터 적용

최저 소비 효율	구분	2012	2013	2014~
	승용차		’13.12.1부터 RRC,G 적용
	트럭			’14.12.1부터 RRC,G 적용

※RRC는 회전저항계수(Rolling Resistance Coefficient : RRC), G는 젖은노면제동력지수(Wet Grip Index : G)

67		김치냉장고

1. 적용 범위

이 기준은 KS C 9321의 규정에 의한 김치저장실 유효 내용적이 전체 유효내용적의 50% 이상이고 전체 유효내용적이 1,000L 이하인 김치냉장고에 한한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□소비효율등급 부여지표

	R(소비효율등급부여지표) =	당해모델의 최대소비전력량[kWh/월]
		당해모델의 월소비전력량[kWh/월]

□소비효율등급 부여기준

R	등 급
2.20 ≤ R	1
1.90 ≤ R < 2.20	2
1.60 ≤ R < 1.90	3
1.30 ≤ R < 1.60	4
1.00 ≤ R < 1.30	5

▣ 권장녹색기준

□ 권장녹색기준은 환경표지 EL763(전기·전자 제품용 부품)을 참조하여 작성하였다.

□제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을  사용하지 않아야 한다.

□제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

-제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

-해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는   제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

□ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs:poly-brominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○‘13. 1. 1부터 대기업 1등급, 중소기업 2등급 이상적용, ‘14. 1.1부터 대기업과 중소기업 모두 1등급 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13. 1. 1부터 1등급 적용
중소기업	’13. 1. 1부터 2등급 이상 적용	’14. 1. 1부터 1등급 적용

68		제습기

1. 적용 범위

이 기준은 단상 교류로서 정격 전압 220V를 사용하고 실내의 습도를 저하시키는 것을 목적으로 하며 압축식 냉동기, 송풍기 등을 하나의 캐비닛에 내장한 것으로서, 정격소비전력 1,000W 이하의  전기제습기에 대하여 규정한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□ 최저소비효율기준

구 분	최저소비효율기준
제 습 기	0.7

□ 소비효율등급부여기준

- 소비효율등급부여지표

당해 모델의 정격제습능력을 측정소비전력(W)÷1000×24시간으로 나눈 값인 제습효율(L/kWh)과 제습효율 보정계수의 비를 소비효율등급부여지표로 함

R(소비효율등급부여지표) =	당해 모델의 제습효율 [L/kWh] 제습효율 보정계수

(주) 제습효율 보정계수 = 0.024×[제습기 정격제습능력 (L)]+1.06

- 소비효율등급부여기준

R	대기전력 (오프모드* 소비전력)	등 급
1.25 ≤ R	≤0.5W	1
1.10 ≤ R	묻지 않음	2
0.95 ≤ R < 1.10	묻지 않음	3
0.80 ≤ R < 0.95	묻지 않음	4
0.70 ≤ R < 0.80	묻지 않음	5

* 오프모드 : 본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 또는 자동오프상태

▣ 권장녹색기준

□ 권장녹색기준은 환경표지 EL763(전기·전자 제품용 부품)을 참조하여 작성하였다.

□ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

□ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg), 6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

□ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs:poly-brominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년	2015년
대 기 업	’13. 7. 1부터 3등급	’14. 7. 1부터 2등급	’15. 7. 1부터 1등급
중소기업

69		변압기

1. 적용 범위

이 기준은 KS C 4306, KS C 4311, KS C 4316, KS C 4317 및 효율관리기자재 운용규정 [별표 3]에서 규정한 변압기를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□변압기의 최소녹색기준은 아래 표의 최저소비효율기준을 충족하여야 한다.

□일단접지 변압기

(단위 :  %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
KS C 4306 일단접지	13.2 kV/ 230 V	단상	10	98.3	98.7
			20	98.5	98.8
			30	98.7	98.9
			50	98.8	99.0
			75	98.8	99.1
			100	98.9	99.2

□건식 변압기

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
건식 변압기 (KS C 4311)	3.3～6.6 kV/ 저압	단상	50	97.7	98.7
			75	97.8	98.8
			100	98.0	98.9
			150	98.2	99.0
			200	98.4	99.0
			300	98.5	99.1
			400	98.6	99.2
			500	98.7	99.3
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	99.0	99.4
			1250	99.1	99.5
			1500	99.1	99.5
			2000	99.2	99.5
			2500	99.3	99.5
			3000	99.4	99.5

(단위 :  %)

(단위 : %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
건식 변압기 (KS C 4311)	3.3～6.6 kV/ 저압	삼상	50	97.7	98.7
			75	97.8	98.8
			100	98.0	98.9
			150	98.2	99.0
			200	98.4	99.0
			300	98.5	99.1
			400	98.6	99.2
			500	98.7	99.3
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	98.9	99.4
			1250	99.0	99.5
			1500	99.0	99.5
			2000	99.1	99.5
			2500	99.2	99.5
			3000	99.3	99.5
	22.9 kV/ 저압	단상	50	97.6	98.7
			75	97.7	98.8
			100	97.9	98.8
			150	98.1	98.9
			200	98.3	99.0
			300	98.4	99.1
			400	98.5	99.2
			500	98.7	99.2
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	98.9	99.4
			1250	99.0	99.4
			1500	99.0	99.5
			2000	99.1	99.5
			2500	99.2	99.5
			3000	99.3	99.5

(단위 : %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
건식 변압기 (KS C 4311)	22.9 kV/ 저압	삼상	50	97.6	98.7
			75	97.7	98.8
			100	97.8	98.8
			150	98.0	98.9
			200	98.2	99.0
			300	98.4	99.1
			400	98.5	99.2
			500	98.7	99.2
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	98.9	99.4
			1250	98.9	99.4
			1500	99.0	99.5
			2000	99.1	99.5
			2500	99.2	99.5
			3000	99.2	99.5
건식 변압기	22.9 kV/ 3.3～6.6 kV	단상	50	97.6	98.7
			75	97.7	98.8
			100	97.8	98.8
			150	98.0	98.9
			200	98.2	99.0
			300	98.4	99.0
			400	98.5	99.1
			500	98.7	99.2
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	98.9	99.4
			1250	98.9	99.4
			1500	99.0	99.5
			2000	99.1	99.5
			2500	99.2	99.5
			3000	99.2	99.5

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
건식 변압기	22.9 kV/ 3.3～6.6 kV	삼상	50	97.6	98.7
			75	97.7	98.8
			100	97.8	98.8
			150	98.0	98.9
			200	98.2	99.0
			300	98.4	99.0
			400	98.5	99.1
			500	98.7	99.2
			600	98.7	99.3
			750	98.8	99.3
			1000	98.9	99.4
			1250	98.9	99.4
			1500	99.0	99.5
			2000	99.1	99.5
			2500	99.2	99.5
			3000	99.2	99.5

(단위 : %)

□유압 변압기

(단위 : %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
유입 변압기 (KS C 4316, KS C 4317)	3.3～6.6 kV/ 저압	단상	100	98.4	99.0
			150	98.4	99.0
			200	98.4	99.0
			250	98.5	99.1
			300	98.5	99.1
			400	98.6	99.2
			500	98.6	99.2
			600	98.6	99.2
			750	98.7	99.3
			1000	98.8	99.3
			1250	98.8	99.4
			1500	98.9	99.4
			2000	99.0	99.4
			2500	99.0	99.4
			3000	99.1	99.4
		삼상	100	98.0	99.0
			150	98.1	99.0
			200	98.2	99.0
			250	98.3	99.1
			300	98.4	99.1
			400	98.4	99.2
			500	98.5	99.2
			600	98.5	99.2
			750	98.6	99.3
			1000	98.7	99.3
			1250	98.8	99.4
			1500	98.8	99.4
			2000	98.9	99.4
			2500	99.0	99.4
			3000	99.1	99.4

(단위 : %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
유입 변압기 (KS C 4316, KS C 4317)	22.9 kV/ 저압	단상	10	97.4	98.6
			15	97.7	98.6
			20	97.9	98.7
			30	98.1	98.8
			50	98.4	98.8
			75	98.6	98.9
			100	98.7	99.0
			150	98.4	99.0
			200	98.4	99.0
			250	98.5	99.1
			300	98.5	99.1
			400	98.6	99.2
			500	98.6	99.2
			600	98.6	99.2
			750	98.7	99.3
			1000	98.8	99.3
			1250	98.8	99.4
			1500	98.9	99.4
			2000	99.0	99.4
			2500	99.1	99.4
			3000	99.2	99.4
		삼상	100	98.0	99.0
			150	98.1	99.0
			200	98.2	99.0
			250	98.3	99.1
			300	98.4	99.1
			400	98.4	99.1
			500	98.5	99.1
			600	98.5	99.2
			750	98.6	99.2
			1000	98.7	99.3
			1250	98.8	99.3
			1500	98.8	99.3
			2000	98.9	99.3
			2500	99.0	99.4
			3000	99.1	99.4

(단위 : %)

분류	1차전압/ 2차전압	상수	용량 (kVA)	최저소비효율기준	표준소비효율
				2012년 7월 1일부터
유입 변압기 (KS C 4316, KS C 4317)	22.9 kV/ 3.3～6.6 kV	단상	100	98.4	99.0
			150	98.5	99.0
			200	98.5	99.0
			250	98.6	99.1
			300	98.6	99.1
			400	98.7	99.2
			500	98.8	99.2
			600	98.8	99.2
			750	98.9	99.3
			1000	98.9	99.3
			1250	99.0	99.4
			1500	99.0	99.4
			2000	99.1	99.4
			2500	99.1	99.4
			3000	99.2	99.4
		삼상	100	98.1	99.0
			150	98.2	99.0
			200	98.2	99.0
			250	98.3	99.1
			300	98.4	99.1
			400	98.5	99.2
			500	98.6	99.2
			600	98.6	99.2
			750	98.6	99.3
			1000	98.7	99.3
			1250	98.8	99.4
			1500	98.9	99.4
			2000	99.0	99.4
			2500	99.1	99.4
			3000	99.2	99.4

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

70		온풍난방기(전기온풍기)

1. 적용 범위

이 기준은 「전기용품안전 관리법」 시행규칙의 [별표 2] 안전인증대상 전기용품중 정격소비전력이 500W 이상 10kW 이하인 전기온풍기에 한한다. 단, 다음에 대해서는 적용하지 않는다.    a) 냉방 및 난방 겸용 기기, b) 발열체가 공기를 직접 가열하지 않는 방식, c) 건물 구조 내에 설치되어 있는 난방기, d) 중앙 난방 시스템, e) 공기 덕트에 접속된 난방기, f) 벽지, 카페트 또는 유연성 발열체를 포함하는 커튼, g) 축열식 난방기

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□온풍난방기의 최소녹색기준은 아래 표의 최저소비효율기준을 충족하여야 한다.

구분	최저소비효율 기준
난방 효율 (W/W)	0.80

(단위 : W/W)

(주) 난방효율(W/W) = 당해 모델의 난방능력(W) / 당해모델의 난방소비전력(W)

▣ 권장녹색기준

□ 권장녹색기준은 환경표지 EL763(전기·전자 제품용 부품)을 참조하여 작성하였다.

□ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

□ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg),     6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

□ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs:poly-brominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13.1.1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

71		전기스토브(전기히터)

1. 적용 범위

이 기준은 「전기용품안전 관리법」 시행규칙 [별표 2] 안전 인증대상 전기용품 중 정격소비전력의 합계가 500W 이상 10kW 이하인 전기스토브에 한한다. 단, 다음에 대해서는 적용하지 않는다. a) 냉방 및 난방 겸용 기기, b) 발열체가 공기를 직접 가열하지 않는 방식, c) 건물 구조 내에 설치되어 있는 난방기, d) 중앙 난방 시스템, e) 공기 덕트에 접속된 난방기,  f) 벽지, 카페트 또는 유연성 발열체를 포함하는 커튼, g) 축열식 난방기

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□전기스토브의 최소녹색기준은 아래 표의 최대기전력기준을 충족하여야 한다.

(단위 : W)

구 분	최대대기전력기준
대기전력	5.0W

▣ 권장녹색기준

□ 권장녹색기준은 환경표지 EL763(전기·전자 제품용 부품)을 참조하여 작성하였다.

□ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

□ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg),     6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는  제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

□ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs:poly-brominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(short-chain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 대기전력 5W 이하 적용,

‘14. 1. 1부터 3W 이하 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13.1.1부터 대기전력 5W 이하 적용	’14.1.1부터 대기전력 3W 이하 적용
중소기업

72		방열기(전기라디에이터)

1. 적용 범위

이 기준은「전기용품안전 관리법」 시행규칙 [별표 2] 안전인증대상 전기용품 중 정격소비전력의 합계가 500W 이상 10kW  이하인 전기라디에이터에 한한다. 단, 다음에 대해서는 적용하지 않는다. a) 냉방 및 난방 겸용 기기, b) 발열체가 공기를 직접 가열하지 않는 방식, c) 건물 구조 내에 설치되어 있는 난방기, d) 중앙 난방 시스템, e) 공기 덕트에 접속된 난방기,  f) 벽지, 카페트 또는 유연성 발열체를 포함하는 커튼, g) 축열식 난방기

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

□방열기의 최소녹색기준은 아래 표의 최대기전력기준을 충족하여야 한다.

(단위 : W)

구분	최대대기전력기준
대기전력	5.0W

▣ 권장녹색기준

□ 권장녹색기준은 환경표지 EL763(전기·전자 제품용 부품)을 참조하여 작성하였다.

□ 제품에 납, 카드뮴, 수은 및 이들의 화학물과 6가크롬 화합물을 사용하지 않아야 한다.

□ 제품을 구성하는 부품에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg),     6가크롬(Cr+6)과 관련하여 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

- 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하도록 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있어야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하

- 해당 유해원소에 대한 적정 관리 체계를 구축․운영하고 있지 않는 경우에는 제품을 구성하는 부품에 함유된 유해원소가 다음 기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)	6가크롬(Cr+6)주)
기준 [mg/kg]	1000 이하	100 이하	1000 이하	1000 이하
주) 총크롬(Cr)의 함량이 1000 mg/kg 이하일 경우에도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

□ 제품에는 폴리브롬화비페닐(PBBs: polybrominated biphenyls), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDEs:polybrominated diphenylethers), 염소농도 50% 이상인 단쇄염화파라핀(shortchain chlorinated paraffins, C=10~13)을 사용하지 않아야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 대기전력 5W 이하 적용,

‘14. 1. 1부터 3W 이하 적용

구 분	2013년	2014년 ~
대 기 업	’13.1.1부터 대기전력 5W 이하 적용	’14.1.1부터 대기전력 3W 이하 적용
중소기업

73		형광램프용안정기

1. 적용 범위

이 기준 KS C 8100과 KS C 8102의 규정에 의한 직관형(20W형, 28W형, 32W형, 40W형), 둥근형(32W형, 40W형), 콤팩트형(FPX 13W형, FDX 26W형, FPL 27W형, FPL 32W형, FPL 36W형, FPL 45W형, FPL 55W형) 형광램프용안정기 및 직관형(20W형, 32W형, 40W형), 콤팩트형(FPL 36W형) 싸인용 형광램프용안정기를 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 효율관리기자재 운용규정[지식경제부 고시 제2012-67호, 2012.3.26]

▣ 최소 녹색기준

구 분		최저소비효율기준	표준소비효율
직관형 (스타터형, 래피드스타트형)	20W형	0.97	1.07
	32W형	1.07	1.09
	40W형	1.18	1.21
직관형 (T5, 고주파점등 전용형)	28W형	0.88	0.92
	32W형	0.88	0.92
둥근형	32W형	1.07	1.09
	40W형	1.07	1.09
콤팩트형 (스타터내장형, 스타터비내장형)	FPX 13W형	0.85	0.97
	FDX 26W형	0.90	1.05
	FPL 27W형	0.90	1.05
	FPL 32W형	0.88	0.90
	FPL 36W형	0.90	1.07
	FPL 45W형	0.88	0.90
	FPL 55W형	0.88	0.90

□형광램프안정기의 최소녹색기준은 아래 표의 최저소비효율기준을 충족하여야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

74		OA칸막이

1. 적용 범위

이 기준은 사무 공간의 분리를 위하여 설치 사용하는 사무용  조립식 칸막이를 대상으로 한다. 단, 목질재질은(합판, 파티클보드, 섬유판 등) 60무게% 이상 사용한 제품을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: 환경표지 EL174(사무용 칸막이)

▣ 최소녹색기준

□ 제품의 표면에 사용된 합성수지 시트는 다음 기준에 적합하여야 한다. 다만, 환경표지대상제품별 인증기준 중 ‘장식용 합성수지 시트(EL252)’로 환경표지 인증을 받은 것을 사용하는 경우에는 적합한 것으로 간주한다.

-염화비닐수지(PVC) 등 할로겐계 합성수지 시트의 경우 염화비닐단량체(vinylchloride monomer)함량이 1 mg/㎏ 이하이어야 한다.

-수지의 첨가제로서 유기주석화합물(TBT, TPT), 납 화합물 및 카드뮴 화합물을 사용하지 않아야 하며, 합성수지 시트에 함유된 납(Pb), 카드뮴(Cd), 수은(Hg)은 다음   기준에 적합하여야 한다.

항목	납(Pb)	카드뮴(Cd)	수은(Hg)
기준 [mg/kg]	50 이하	0.5 이하	0.5 이하

-수지의 가소제로서 끓는점이 디에틸헥실프탈레이트(DEHP : di-(2-ethylhexyl)phthalate) 이하인 프탈레이트계 가소제를 사용하지 않아야 한다.

□ 다음 항목별 유해물질 방출량은 시험방법(A) 또는 (B)로 하되 해당 기준에 적합하여야 한다.

항 목	소형챔버법(A)	데시케이터법(B)	비고
폼알데하이드	0.12 mg/㎡,h이하	(합판)평균 0.5 mg/L이하, 최대 0.7 mg/L이하 (파티클보드,섬유판)0.5 mg/L이하
톨루엔	0.080 mg/㎡,h이하	-
총휘발성유기화합물TVOC	4 mg/㎡,h이하	-

※측정방법: KSM1998에 따른다.

▣ 권장녹색기준

□ 제품의 구성 원료로서 목질 재료를 사용하는 경우 목질 재료별 폐 목재 사용량은 다음 기준에 적합하여야 한다.

목질 재료 구분	파티클보드	섬유판	기타 성형재료
폐 목재 사용량 [무게%]	70 이상	30 이상	70 이상

□ 제품의 구성 원료로서 합성수지를 사용하는 경우 폐 합성수지 사용률은 40무게% 이상이어야 한다.

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 7. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 7. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

75		재활용점토벽돌

1. 적용 범위

이 기준은 점토 등을 원료로 하고 석탄재․광재․분진․연소재 또는 소각 잔재물, 폐수처리오니, 석분오니, 폐석이 포함된 석분 등의 폐재료를 중량기준으로 원료의 40퍼센트 이상 사용하여 혼련, 성형, 건조, 소성시켜 만든 벽돌(이하 벽돌이라 한다.)을 대상으로 한다.

2. 녹색구매 기준

※ 참조규격: GR F 4014-2008(재활용 점토벽돌)

▣ 최소 녹색기준

□재활용점토벽돌의 최소녹색기준은 아래 표의 재활용 사용률 기준을 충족하여야 한다.

구분	종류	재활용 사용률 기준
재활용 사용률	재활용 미장벽돌(1)	중량기준 40%이상, 속이 빈 벽돌은 단면적의 50%이상
	재활용 유약벽돌(2)	중량기준 40%이상

주(1) 재활용 미장벽돌: 석탄재․광재․분진․연소재 또는 소각 잔재물, 폐수처리오니, 석분오니, 폐석이 포함된 석분 등의 폐재료를 중량기준으로 원료의 40퍼센트 이상 사용하여 소성한 벽돌로서 속이 빈 벽돌은 하중 지지면의 유효 단면적이 전체 단면적의 50% 이상이 되도록 제작한 벽돌.

주(2) 재활용 유약벽돌: 석탄재․광재․분진․연소재 또는 소각 잔재물, 폐수처리오니, 석분오니, 폐석이 포함된 석분 등의 폐재료를 중량기준으로 원료의 40퍼센트 이상 사용하고 외부에 노출되는 표면에 유약 및 그와 유사한 원료로 용융된 상태로 소성한 벽돌

□벽돌의 겉모양은 균일하고 사용상 해로운 균열이나 결함 등이 없어야 한다.

구분	1종	2종	3종
흡수율(%)	10 이하	13 이하	15 이하
압축강도 (N/mm)	22.54 이상	20.59 이상	10.78 이상

3. 적용 일정

○ 대기업과 중소기업 모두 ’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용

구 분	2013년	2014년~
대 기 업	’13. 1. 1부터 최소녹색기준 적용
중소기업

【붙임 1】

2010년도 제1차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

* 1～8 : 대기전력, 9～14 : 에너지 소비효율등급, 15～17 : 폐지사용율 기준

제품명	최소녹색기준		시행시기						국 내 인증기준*
	최초 (A)	강화 (B)	‘10년 (2.1일/8.1일)		‘11년 (1.1일/7.1일)		‘12년	‘13년
1. 컴퓨터	1W이하	0.5W이하		대기업(A)	중기(A)			B	2W이하
2. 노트북	1W이하	0.5W이하	A		B				1W이하
3. 모니터	1W이하	0.5W이하	A		B				1W이하
4. 프린터	0.5W이하	0.1W이하	A		B				1W이하
5. 복사기	0.5W이하	0.1W이하	A		B				1W이하
6. 팩시밀리	0.5W이하								2W이하
7. 텔레비전	0.5W이하								1W이하
8. 비디오	1W이하	0.5W이하	대기업(A)	중기(A)			B		1W이하
9. 세탁기	1등급								1～5등급
10.전기냉장고	1등급								1～5등급
11.전기냉방기	1등급				대기업	중기			1～5등급
12.공기청정기	1등급								1～5등급
13.전기냉난방기	1등급				대기업	중기			1～5등급
14.식기세척기	1등급								1～5등급
15.인쇄용지	50%이상								30%이상
16. 화장지	100%								50%이상
17.봉투	70%이상(행정봉투) 20%이상(우편봉투)								70%이상 20%이상
계			14개		3개 (강화 4개)		(강화 1개)	(강화 1개)	계

【붙임 2】

2010년도 제2차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

* 1～3 : 대기전력,  4 : 에너지소비효율등급,  5～9 : 신재생․에너지고효율,  10～14 : 친환경․재활용

제품명	최소녹색기준 및 시행시기						국 내 인증기준*
	‘10년(9.1)			‘11년	‘12년	‘13년
1. 비데		난방15W이하 오프 2W이하		- 10W이하 - 0.5W이하			- 15W이하 - 2W이하
2. 스캐너		1W이하		0.5W이하			1W이하
3. 비디오프로젝터				5W이하			5W이하
4. 자동차				소형 1등급	중형 2등급	대형․승합 3등급	1～5등급
5. 태양열집열기	* 평판형만 예로 제시			투과흡수율 70%이상 열손실율 6.0이하 또는 집열량 2,200kcal 이상	- 72%이상 - 5.0 이하 - 2,500kcal 이상		- 68%이상 - 6.0 이하 - 2,008kcal 이상
6. LED램프				광효율 50-60lm/W이상			50-60lm/W이상
7. LED등기구				광효율 55-75lm/W이상			55-75lm/W이상
8. LED보안등기구				광효율 70lm/W이상	광효율 75lm/W이상		70lm/W이상
9. 산업․건물용 가스보일러				열효율 (1T이하)84%이상, (10T이하)85%이상,(10T초과)86%이상
10.재생아스팔트 콘크리트			GR, 환경표지 성능인증	*순환골재 25% 이상			(왼쪽과 같음)
11.재활용 콘크리트블록			GR 환경표지 성능인증	*순환골재 50이상*			(왼쪽과 같음)
12.고무바닥재			폐고무 재활용 50%, 중금속 + VOCs 등 유해화학물질 검출량 기준				(왼쪽과 같음)
13.합성목재				목분 등 50% 이상, 포름알데히드 + VOCs 검출량 기준			(왼쪽과 같음)
14.재활용전자 복사용지				폐지활용률 40%이상, 회분 10 이하			(왼쪽과 같음)
시행제품(14개)	5개			9개

* 관련 국내인증규정

- 대기전력 저감프로그램 운용규정(지식경제부고시 제2010-49호)

- 자동차의 에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정(지식경제부고시 제2010-93호)

- 신재생에너지 설비인증에 관한 규정(지식경제부 고시 제2009-310호)

- 고효율에너지기자재 보급규정(지식경제부 고시 제2009-202호)

- 우수재활용제조제품 인증요령 (기술표준원 고시 제2009-125호)

- 환경표지대상제품 및 인증기준(환경부 고시 제2010-97호)

【붙임 3】

(2011년) 제3차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

* 1～5 : 에너지효율등급,  6~10 : 고효율에너지,  11~12 : 유해물질,  13 : 재활용 14~19 : 환경마크

제품명	최소녹색기준 및 시행시기					국 내 인증기준*
	‘11년(9.1)		‘12년	‘13년	‘14년
1.진공청소기		4등급	3등급(대기업,중소기업)	2등급 (대기업)	2등급 (중소기업)	효율등급
2.전기냉온수기		4등급	3등급	2등급	1등급	“
3.선풍기		3등급				“
4.식기건조기		3등급	2등급			“
5.전기냉동고		3등급(대기업) 4등급(중소기업)	2등급(대기업) 3등급(중소기업)	1등급(대기업) 2등급(중소기업)	1등급	“
6.무정전전원장치			C등급(KS수준)	B등급(KS이상)		고효율기자재
7.태양광가로등		다결정 13%이상 단결정 16%이상	다결정 14%이상 단결정 17%이상	다결정 15%이상 단결정 18%이상		-
8.메탈할라이드램프			150W (90lm/W) 200W (95lm/W) 350W (100lm/W)			고효율기자재
9.열회수환기장치			효율 냉(45%),난(70%) 에너지냉(8%),난(15%)			“
10흡수식냉온수기			성적계수1.2(대기업)	성적계수1.2(중소기업)		“
11시멘트		6가크롬 20mg/kg이하				-
12.플로어링보드		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				KS, 환경마크
13.재활용 고무 수목보호판		폐고무50%이상				우수재활용
14.학생용책상및의자		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				KS, 환경마크
15.학생용사물함		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				“
16.청소도구함		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				“
17.신발장		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				“
18.컴퓨터책상		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				“
19.실험대		폼알데하이드 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				“
시행제품(19개)	15개		9개	6개	3개

【붙임 4】

(2012년) 제4차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

* 1 : 에너지효율등급

제품명	최소녹색기준 및 시행시기					국 내 인증기준*
	‘12년(6.1)		‘13년	‘14년	‘15년
1.멀티전기히트 펌프시스템		2등급(대기업) 5등급(중소기업)	1등급(대기업) 2등급(중소기업)	1등급(대기업) 1등급(중소기업)	1등급(대기업) 1등급(중소기업)	효율등급
시행제품(1개)	1개		1개	1개	1개

【붙임 5】

(2012년) 제5차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

* 1 : 에너지효율등급

제품명	최소녹색기준 및 시행시기					국 내 인증기준*
	‘12년(7.1)		‘13년(1.1)	‘14년	‘15년
1.복합기		최소녹색기준 적용				대기전력저감
2..자동절전제어장치		-	최소녹색기준 적용			대기전력저감
3.셋톱박스		최소녹색기준 적용				대기전력저감
4.전자레인지		최소녹색기준 적용				대기전력저감
5.유무선전화기		최소녹색기준 적용				대기전력저감
6.서버		-	최소녹색기준 적용			대기전력저감
시행제품(6개)	4개		2개

【붙임 6】

(2012년) 제6차「공공조달 최소녹색기준」 및 시행시기(요약)

<1～4 : 환경표지,  5~8 : 수도용위생안전기준,  9~16 : 효율등급,  17 : 유해물질,  18 : 우수재활용>

제품명	최소녹색기준 제품 시행시기				국 내 인증기준*
	‘13년(1.1)	‘13년(7.1)	‘14년(1.1)	‘14년(7.1)
1.인조잔디	KS규격		환경표지 유해원소기준		KS, 환경마크
2.탄성포장재	KS규격		환경표지 유해원소기준		KS, 환경마크
3.제설제	환경표지인증				환경마크
4.창호	3등급			2등급	효율등급, 환경마크
5.수도계량기	수도용 위생안전기준				수도용 위생안전기준
6.수도계량기 보호통	수도용 위생안전기준				수도용 위생안전기준
7.수도용PE관	수도용 위생안전기준				수도용 위생안전기준
8.수처리제	수처리제의 기준과 규격 및 표시기준				수처리제의 기준과 규격 및 표시기준
9.승용차 및 소형트럭용타이어	효율등급 승용차(‘12.12.1)	효율등급 트럭(‘13.12.1) 최저소비효율 승용차(‘13.12.1)		최저소비효율 소형트럭(‘14.12.1)	자동차타이어에너지효율측정및등급기준
10.김치냉장고	1등급(대기업) 2등급(중소기업)		1등급 (대기업,중소기업)		효율등급
11.제습기		3등급(대기업,중소기업)		2등급(대·,중소기업) ‘15.7.1부터는 1등급(대·,중소기업)	효율등급
12.변압기	최저소비효율기준				효율등급
13.온풍난방기	최저소비효율기준				효율등급
14.전기스토브	최대대기전력 5W이하		최대대기전력 3W이하		대기전력
15.방열기 (전기라디에이터)	최대대기전력 5W이하		최대대기전력 3W이하		대기전력
16.형광램프용안정기	최저소비효율기준				효율등급
17.OA칸막이	포름알데히드 등 (A)0.12,(B)0.5mg/l이하				환경마크
18.재활용점토벽돌	재활용 사용률				우수재활용 (GR)
시행제품(18개)	17개	2개	5개	3개